## Базальтовые волокна с повышенной прочностью и композиционные материалы на их основе.

Тимошкин И.А.1, Кузьмин К.Л.2

студент, аспирант

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: timoshkin.ilya@gmail.com

Среди современных материалов большое значение имеют полимерные материалы конструкционного назначения, в том числе армированные полимерные материалы, имеющие значительно меньшую плотность и более высокие удельные механические характеристики, более низкую теплоемкость и теплопроводность, чем многие другие материалы. Механические свойства полимерных композиционных материалов (ПКМ) зависят от целого ряда физико-химических и технологических факторов. Ключевую роль в обеспечении прочности волокнистых композитов играет адгезионная прочность соединения волокно-матрица. Таким образом, целью нашей работы стало изучения влияния модификации поверхности базальтовых волокон на механические свойства и прочность контакта волокно-матрица в композиционных материалах на их основе.

OH

OH

OH

OH

HO

HO

HO

HO

нано- SiO2

H        |

O—Si—Y

H        |

O

H        |

O—Si—Y

H        |

O

O

нано- SiO2

нано- SiO2

В ходе работы была проведена обработка коммерческой базальтовой ткани растворами неорганических кислот (1M H2SO4, HCl, HF) [1], растворами органических аппретов (3-аминопропилтриэтоксисиланом и глицидоксипропилтриэтоксисиланом)[2]. Кроме того, растворы гидролизированных силанов использовались для обработки наночастиц SiO2 (15 и 25 нм) и Al2O3 (40 нм)[3], нанесение которых на поверхность волокна позволяет увеличить площадь контакта между волокном и связующим.

|

HO—Si—Y

|

O

|

HO—Si—Y

|

|

—O— Si—Y

|

—Si—Y

|

—O— Si—Y

|

|

O—Si—Y

|

O

|

O—Si—Y

|

SiO2

Волокно

Рис.1. Механизм связывания аппрета после гидролиза c наночастицами и поверхностью волокна

Структура и морфология волокон была охарактеризована методами ИК спектроскопии полного внутреннего отражения, сканирующей электронной микроскопии и определением краевого угла смачиваемости. Для каждого полученного ПКМ были определены прочность на растяжение, сжатие и прочность межслоевого сдвига. Роль покрытий определяли с помощью сканирующей электронной микроскопии и метода фрагментации.

Результаты показали значительное улучшение прочности ПКМ после модификации поверхности волокна. Наблюдалось увеличение прочности на растяжение - до 15%, сжатия – до 25% и прочности межслоевого сдвига до 30%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-03-31188-мол_а).

Список литературы

- Wei B. Environmental resistance and mechanical performance of basalt and glass fibers // Materials science and Engineering A. 2010. №527. p. 4708-4715.

- Shokoohi S. Silane coupling agents in polymer-based reinforced composites: a review // Journal of Reinforced Plastics and Composites. 2008. №27. p. 473-485.

- Gao X. Effect of colloidal silica on the strength and energy absorption of glass fiber/epoxy interphases // Composites: Part A. 2011. №42. p. 1738-1747.