Исследование электропроводящих свойств композитов на основе
оксидов титана и иттрия с добавками углеродных нанотрубок
Мурзин В.Б.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия
E–mail: vsemurzin@gmail.com

В настоящее время оксиды редкоземельных металлов (РЗМ), а также алюминия и титана широко используются в различных областях промышленности [1]. Введение протяженных углеродных наноструктур (нанотрубок или нановолокон) в состав композиционных материалов на основе оксидов таких металлов способно придать им новые функциональные свойства, например, тепло- и электропроводность [2]. Так, в опубликованной нами ранее работе было показано, что добавка небольшого количества углеродных нанотрубок на несколько порядков увеличивает электропроводность композитов на основе оксида лантана [3]. Здесь определенный интерес представляет исследование поведения удельной электропроводности композитов в зависимости от содержания углеродной составляющей, а также морфологии и природы частиц компонентов.

В данной работе исследована зависимость удельной электропроводности композиционных материалов на основе оксидов иттрия и титана, полученных одинаковым методом, от процентного содержания углеродных нанотрубок, выступающих в качестве добавок. Установлено, что обе зависимости имеют участки резкого роста удельной электропроводности на несколько порядков, в диапазоне концентрации углеродного компонента от 1 до 2% масс. для случая с оксидом иттрия, и 3 масс. % для случая с оксидом титана. Такой рост электропроводности можно объяснить тем, что в исследованных композитах происходит достижение порога протекания, связанного с формированием в объеме материала пространственной проводящей сетки углеродных нанотрубок. Различие в положении порогов протекания объясняется разницей в плотности частиц окидов TiO2 и Y2O3. Обсуждаются и другие особенности зависимостей удельной электропроводности: положение начальных точек (при нулевом содержании углерода) и уровни электропроводности после достижения порога протекания.

Примечание

Автор выражает благодарность Володину А.А.* и Фурсикову П.В.*

*Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка 
E–mail: alexvol@icp.ac.ru

Литература

- Портной К.И., Тимофеева Н.И. Кислородные соединения редкоземельных элементов. Справ. Изд. М.: Металлургия. 1986.

- Дьячков П.Н. Углеродные нанотрубки: строение, свойства, применение. М.: Бином. 2006.

- Володин А.А., Фурсиков П.В., Бельмесов А.А., Шульга Ю.М., Ходос И.И., Абдусалямова М.Н., Тарасов Б.П. Электропроводность композитов на основе оксида лантана с добавками углеродных нановолокон // Неорганические материалы. 2014. Т. 50. №7. С. 726-734.