Интеркалирование слоистых фосфатов кальция и получение керамики на их основе

Тихонов А.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: andytikhon94@gmail.com

В современном мире люди часто сталкиваются с повреждениями и заболеваниями костных тканей. До недавнего времени основной составляющей имплантов для роста кости был гидроксиапатит (ГА) – основная неорганическая составляющая костной ткани. Основным его недостатком является низкая скорость резорбции. Поэтому в настоящее время исследуются альтернативные материалы для замены костной ткани, например, импланты на основе гомогенных смесей двух фаз: ПФК (пирофосфат кальция)/ТКФ (трехкальциевый фосфат), ТКФ/ГА. Основными прекурсорами для создания таких смесей являются слоистые фосфаты кальция, в частности, ОКФ (октакальциевый фосфат) и ОКФ, в котором гидрофосфат-ион замещен на остаток карбоновой кислоты.

Продуктами термолиза ОКФ явлется бифазная смесь ТКФ и ПФК. Проводя замещение гидрофосфат-иона на остаток карбоновой кислоты, мы увеличиваем соотношение Ca к P в полученном соединении, что позволяет получать смеси разных составов в результате термолиза таких соединений. Варьирование состава бифазных смесей позволяет изменять механические и биологические свойства биокерамики на их основе, в частности скорость резорбции, т.е. растворения импланта в среде организма.

Таким образом, целью нашей работы стало получение прекурсоров для создания бифазной биокерамики с варьируемым соотношением фаз.

В ходе работы нами были проведены реакции замещения гидрофосфат-ионов в структуре брушита и ОКФ на остатки уксусной, янтарной и лимонной кислот. Методом РФА было показано, что замещение произошло только в случае интеркаляции сукцинат-иона. Степень замещения в структуре ОКФ варьировалась с помощью изменения условий синтеза. Таким образом, были получены образцы ОКФ-сукцината со степенью замещения (x) от 0.28 до 0.95. Полупродукты термолиза таких соединений при обжиге дают бифазные смеси на основе ПФК/ТКФ (x<0.67) или ТКФ/ГА (x>0.67). Нами была изготовлена макропористая керамика на основе полупродуктов термолиза ОКФ и ОКФ-сукцината при 450°C и 600°С. Суспензии таких порошков наносились на пенополиуретановые губки или трехмерные формы, после чего производился их обжиг при 1100°С в течение 3 часов.