СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРОШКОВ ГИДРАТИРОВАННЫХ ФОСФАТОВ КАЛЬЦИЯ С СООТНОШЕНИЕМ 0,5 ≤ Ca/P ≤ 1 
И КЕРАМИКИ НА ИХ ОСНОВЕ

Курбатова С.А.

Студентка

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: kurbatova.snezhana@yandex.ru

Современная регенеративная медицина требует создания резорбируемых биологически активных материалов для костных имплантатов. У фосфатов кальция способность к резорбции наблюдается при соотношении Ca/P≤1,5 и возрастает при уменьшении этого соотношения.

Целью работы было получение и исследование порошков и керамики на основе фосфатов кальция с соотношением 0,5 ≤ Ca/P ≤ 1. В указанном интервале было выбрано пять объектов исследования – фосфаты кальция с соотношением Ca/P = 0,5 (полифосфат кальция Ca(PO3)2); 1 (пирофосфат кальция Ca2P2O7); а также 0,625; 0,75; 0,875.

Для синтеза исходных порошков к растворам кислот (поли- или пирофосфорной), полученных с помощью ионного обмена из поли- или пирофосфата натрия, приливали раствор нитрата кальция и подщелачивали полученный раствор до pH = 10. Это приводило к образованию аморфных осадков. Затем из полученных порошков формовали образцы в виде таблеток диаметром 12 мм, которые подвергали высокотемпературной обработке.

По данным термогравиметрии общая потеря массы при нагревании порошков до 1000оС составила от 16 до 24% и происходила в два этапа: первый до 200оС, связанный с удалением адсорбированной воды, и второй от 200 до 600оС, связанный с удалением кристаллизационной воды и разложением нитрата аммония. На основании этих данных были установлены молекулярные формулы гидратированных фосфатов: Ca(PO3)2*H2O и Ca2P2O7*2H2O.

По данным РФА образцов керамики было установлено, что для всех составов, кроме состава со 100%-ным содержанием пирофосфата, заданное соотношение Ca/P при обжиге не сохранялось, а увеличивалось, что, вероятно, было связано с термогидролизом полифосфата кальция, который приводил к образованию тромелита Ca4P6O19 и пирофосфата кальция Сa2P2O7 и сопровождался выделением HPO3 по реакциям:

4Ca(PO3)2 + H2O = Ca4P6O19 + 2HPO3

2Ca(PO3)2 + H2O = Ca2P2O7 + 2HPO3.

Выделение газообразных продуктов при обжиге образцов керамики сопровождалось вспучиванием образцов и увеличением их геометрических размеров.

Таким образом, фазовый состав образцов керамики, полученной на основе синтетических порошков гидратированных фосфатов кальция после обжига был представлен полифосфатом кальция, тромелитом и пирофосфатом кальция. Керамические материалы, содержащие подобные фазы, являются биологически совместимыми и пригодны для медицинского использования.