Исследование свойств композиционных материалов

«полианилин – углеродные нанотрубки»

Аносова И.В., Чернопятова Ю.В.

Аспирант, магистрант

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия

E–mail: anosowa_i_w@mail.ru

В работе представлены результаты исследования свойств композиционных материалов на основе модифицированных полианилином (ПАНИ) нативных и окисленных углеродных нанотрубок (УНТ) «Таунит-М» (d = 8÷15 нм, l = 2 µм; Sуд = 300÷320 м2/г) и «Таунит-МД» (d = 30÷80 нм, l = 20 µм; Sуд = 180÷200 м2/г) (г. Тамбов).

На КР-спектрах образцов материалов полученных, окислительной полимеризацией анилина в отсутствии и присутствии различных УНТ (рис. 1), присутствуют пики, характерные для протонированной формы эмеральдиновой соли ПАНИ (1593, 1504, 1330 и 1171 см-1). Их интенсивность определяется, при прочих равных условиях, степенью функционализации УНТ СООН-группами.

Рис. 1. Спектры КР ПАНИ (1) и его композитов с нативными (2) и окисленными (3,4,5) УНТ «Таунит-М». Степень функционализации УНТ СООН-группами (ммоль/г): 3 – 0,33; 4 – 0,54; 5 – 1,29

Карбоксильные группы обеспечивают дополнительные механизмы взаимодействия поверхности углеродных нанотрубок с макромолекулами полианилина. На нативных УНТ иногда отсутствует композитный слой, при этом обнаруживаются отдельные включения ПАНИ гранулярной структуры (рис. 2а). На предварительно функционализированных УНТ формируется более равномерное покрытие (рис. 1 б и в).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рис. 1. ТЕМ-изображения нативных (а) и предварительно окисленных (б, в) УНТ

«Таунит-М» (степень функционализации СООН-группами: б – 0,5 ммоль/г; в – 1,3 ммоль/г), модифицированных полианилином

Морфологические особенности полученных материалов оказывают влияние на величину удельной поверхности. Для полианилина Sуд = 35-40 м2/г. Нанесение его на поверхность нативных УНТ «Таунит-М» позволяет развить поверхность до 51 м2/г. У композитов на основе карбоксилированных углеродных нанотрубок удельная поверхность оказывается более высокой (60 – 112 м2/г).

В зависимости от степени предварительной функционализации УНТ находятся также электрофизические свойства (электропроводность, электроемкость) и термическая стабильность их композитов с полианилином.

Таким образом, варьируя химический состав поверхности УНТ, можно получать их композиты с полианилином с необходимыми для применения в различных областях физико-химическими характеристиками.