Влияние структуры на акустические свойства пеностекла

Вайсера Сергей Сергеевич

аспирант

Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова,

институт информационных технологий и управляющих систем, Белгород, Россия

E–mail: vaisera_sergei@mail.ru

Современные конструктивные решения кладки наружных стен облегченной конструкции, а также выросшие транспортные потоки, плотная застройка, повышенные шумовые нагрузки на жильцов в последнее годы сделали вопрос акустического комфорта (шумозащиты) все большей заботой проектировщиков в области строительства.

Акустический комфорт здания или сооружения определяется постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», с описанием архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия [3]. Также новый Международный стандарт ИСО 10140-1-2012 предлагает более жесткие требования по измерению воздушного и ударного шума [1].

Поэтому строители стремятся снизить уровень шума с помощью конструктивно-планировочных решений и применения акустических материалов.

Но более 90% материалов неспособны обеспечить допустимый уровень шума. Для достижения желаемого эффекта необходим монтаж более массивных систем, изолирующих звук, а это не всегда устраивает покупателей, так как сказывается на полезной площади помещения и на увеличении стоимости конструкции. Современный акустический материал – это пожаробезопасный, экологически чистый, удобно монтируемый на любую поверхность, обеспечивающий лучшие акустические характеристики.

Одним из наиболее перспективных материалов, используемых для звукоизоляции – является пеностекло [2]. Преимуществом пеностекла по сравнению с другими изоляционными материалами является его неорганический состав. Благодаря этому оно устойчиво против гнили, микроорганизмов, действия высоких температур, кислот.

Цель работы состояла в улучшении акустических свойств пеностекла и повышении прочностных характеристик. Данная цель была достигнута за счет использования комплексного газообразователя и отходов ММС (мокрой магнитной сепарации) (табл.1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика параметров материалов

| Материал Свойства | Коэффициент звукопоглощения при 1000 Гц | Индекс звукоизоляции, Дб | Прочность при сжатии, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Пеностекло (г. Гомель) | 0,3-0,4 | 35 | 0,7-1,2 |
| Пеностекло (разработанный материал) | 0,6-0,65 | 55 | 2,8-3,0 |

Полученный материал на основе пеностекла, характеризуется открытой и закрытой пористой структурой, что способствует повышению звукоизоляционных и звукопоглощающих характеристик, а за счет армирования межпоровой перегородки матрицы материала отходами ММС, обладает повышенной прочностью по сравнению с аналогом.

Литература

1. ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012. Акустика. Лабораторные измерения звукоизоляции элементов зданий.

2. Минько Н.И., Пучка О.В., Степанова М.Н., Вайсера С.С. Неорганические теплоизоляционные материалы. Научные основы и технология. Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2014. – 263 с.

3. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008г. N87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".