Исследование фазового состава и прочностных характеристик цементного камня, модифицированного комплексными нанодобавками

Шведова Мария Александровна

студентка

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, строительно-технологический факультет, г. Воронеж, Россия

marishwedowa@mail.ru

Цементные композиты представляют собой многофазные системы со сложной структурой, образующиеся в результате различных физико-химических процессов. Создавать высокопрочные структуры цементных композитов, устойчивых к различным видам механических воздействий, можно используя комплексные нанодобавки (КНД) на основе наномодифицированного кремнезема и суперпластификатора (СП), которые являются наиболее эффективными и перспективными модификаторами свойств цементных композитов.

Целью настоящего исследования является изучение влияния КНД SiO2 - СП Sika®ViscoCrete® 20HE на фазовый состав и прочностные свойства цементного камня.

На начальном этапе исследования синтезировали комплексную добавку с содержанием SiO2 0,01% из различных прекурсоров [1]. На втором этапе проводили модификацию цементных систем полученными КНД. Для этого готовили цементные системы путем формования цементной пасты с водой затворения, которая содержала комплексную добавку (наноразмерные частицы SiO2 + СП). Полученные образцы помещали в ёмкость, где поддерживали нормальные условия твердения и оставляли до достижения проектного возраста – 1 сутки, 3, 7, 14 и 28 суток.

Исследование кинетики гидратации модифицированных цементных систем, а также определение их качественного состава проводили с помощью рентгенофазового анализа (дифрактометр ARL X’TRA, CuKα-излучение, λCu= 1,541788 Å). Степень гидратации модифицированных систем рассчитывали по содержанию 3СаОSiO2 (C3S) путем сравнения их дифрактограмм с дифрактограммами образца из цементного клинкера. Предел прочности при сжатии цементного камня определяли на прессе ПСУ-125 ЗИМ (Армавир), размер образцов 4416 см.

Согласно данным рентгенофазового анализа, для всех модифицированных цементных систем характерна ускоренная гидратация. Максимальная степень гидратации достигается уже через 3 суток. Повышение содержания гидросиликатных фаз происходит на всем протяжении процесса схватывания. В возрасте 3 сут наблюдается максимальное количество фаз (CaO)xSiO2·nH2O, 3CaOAl2O3xH2O, 2CaOSiO2·H2O и минимальное количество фаз 3CaOSiO2  и 2CaOSiO2. При гидратации в микроструктуре цементного камня без добавок образуются твердые фазы портландита, гидросиликатов и эттрингита. В целом такая структура разнородна. При гидратации цементного камня с комплексной наноразмерной добавкой образуется более однородная кристаллическая структура.

При изучении прочностных характеристик модифицированного цементного камня выявлено быстрое нарастание прочности в модифицированных системах по сравнению с эталонной системой. Через 7 суток в обеих системах наблюдается небольшой сброс прочности, что может быть связано с вторичной гидратацией C3A и C4AF с гипсом, с образованием кристаллов эттрингита.

Таким образом, введение комплексной нанодобавки на основе наноразмерных частиц SiO2 позволяет ускорить процессы гидратации и набора прочности цементного камня.

1. О.В. Артамонова, О.Р. Сергуткина, И.В. Останкова, М.А. Шведова. Синтез нанодисперсного модификатора на основе SiO2 для цементных композитов / Конденсированные среды и межфазные границы. 2014. Т. 16. №2. С. 152 – 162.

Выражаю благодарность научному руководителю – к.х.н., доценту кафедры химии Воронежского ГАСУ О.В. Артамоновой за помощь в выполнении данных исследований.