Новые индикаторные системы для определения серосодержащих маркеров качества нефтепродуктов методом ГКР-спектроскопии

Сидоров А.В.1, Еремина О.Е.2

Аспирант 3 года, Аспирант 1 года

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: sidorov.msu@gmail.com

В настоящее время активно разрабатываются альтернативные подходы к созданию высокочувствительных и селективных оптических сенсорных систем на основе наночастиц благородных металлов, нашедших применение в широком круге аналитических приложений [1,2]. Так, известно, что наночастицы благородных металлов способны усиливать сигнал комбинационного рассеяния органических молекул в 106 – 1014 раз за счет эффекта плазмонного резонанса. Этот эффект, известный в литературе как гигантское комбинационное рассеяние (ГКР), открывает новые возможности для снижения пределов обнаружения актуальных аналитов известными спектроскопическими методами, а также создания новых чувствительных и селективных методик анализа. Таким образом, одна из важнейших задач является создание новых индикаторных систем и разработка подходов к определению серосодержащих маркеров качества топлива, основанных на образовании ими комплексов с переносом заряда, методами оптической спектроскопии: спектроскопии поглощения и гигантского комбинационного рассеяния [3].

Мы предлагаем новый химический подход к созданию планарных оптических материалов на основе наноструктурированного серебряного субстрата с нанесенным тонким слоем микропористого оптически прозрачного хитозанового геля.

Уникальной особенностью предложенного нами подхода заключается в том, что сигнал комплекса с переносом заряда (КПЗ) в спектроскопии ГКР  формируется в тонком слое микропористой пленки хитозанового геля, химически модифицированного π-акцепторным соединением, способным распознавать анализируемое вещество и химически связываться с ним путем формирования комплекса с переносом заряда. В результате появляются новые электронно-колебательные структуры в спектрах гигантского комбинационного рассеивания. Нами было показано, что меняя природу π-акцептора можно селективно образовывать КПЗ с различными по своей структуре аналитами.

[1] M. Moskovits, Rev. Mod. Phys. 1985, 57, 783

[2] A.A. Semenova, E.A. Goodilin et.al., J. Mater. Chem., 2012, 22, 24530

[3] A.V. Sidorov, O.E. Vashkinskaya et.al., Chem.Comm, 2014, 50, p. 6468-6471