Получение 5,15-дипараметоксифенилпорфина магния и исследование электрохимических свойств проводящих полимеров на его основе

Лизгина К.В.1, Конев Д.В.2

1 Аспирант II года; 2 старший научный сотрудник, к.х.н.

1 МГУ им. М.В.Ломоносова, ФФФХИ, Москва, Россия

2 Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: ks09@inbox.ru

Благодаря уникальным свойствам порфириновых макроциклов полимерные электроактивные материалы на их основе уже многие десятилетия привлекают внимание исследователей [1]. Особый интерес представляет их иммобилизация на поверхностях твердых электродов в виде электроактивной пленки для последующего использования в качестве электрокатализаторов и сенсорных устройств.

В последние годы были получены представители нового семейства электроактивных материалов, представляющих собой полимеры из порфиновых (порфирин без заместителей) мономерных звеньев, соединенных либо одинарными мезо-мезо связями ("полипорфины типа I", pMP-I), либо тремя (мезо-мезо и двумя бета-бета) связями ("полипорфины типа II", pMP-II) [2-4], с различными координированными ионами M: Mg+2, Н+, Zn+2 и Co+2. Такие полимеры обладают интересными электрохимическими свойствами, но структура получаемого полимера типа I (линейная, разветвленная, циклическая или двумерная), а также механизм образования дополнительных бета-бета связей при трансформации из типа I в тип II изучены пока недостаточно.

Целью данной работы являлось получение и характеризация линейных полимерных структур из другого мономера - 5,15-дипараметоксифенилпорфина магния (5,15MgP), полимеризация которого возможна лишь через две противоположные мезо-мезо связи в положениях 10 и 20, так что полимер обязан обладать линейной структурой.

***

В настоящей работе реализован трехстадийный метод синтеза 5,15MgP [5,6]. Проведено потенциостатическое осаждение замещенного полимера р-5,15MgP-I на поверхности твердого электрода, осуществлена окислительная трансформация этого полимера типа I в полимер типа II. Проведен сравнительных анализ циклических вольтамперограмм полимерных структур незамещенного полипорфина и его 5,15-производного, и обнаружено, что зависимости имеют сходный характер. На основании этого можно сделать вывод, что строение полимеров на основе незамещенного порфина также имеет линейную структуру, и при окислительной трансформации происходит сшивка порфиновых циклов по двум бета-положениям.

Литература

- Kadish K.M. et al (ed.). The Porphyrin Handbook. Academic Press, 2000, vols. 1–20.

- Konev D. V. et al. Synthesis of new electroactive polymers by ion-exchange replacement of Mg (II) by 2H+ or Zn (II) cations inside Mg (II) polyporphine film, with their subsequent electrochemical transformation to condensed-structure materials // Electrochim. Acta. 2014. v. 122. 3-10.

- Vorotyntsev M. A. et al. Magnesium (II) polyporphine: The first electron-conducting polymer with directly linked unsubstituted porphyrin units obtained by electrooxidation at a very low potential // Electrochim. Acta. 2010, v. 55. p. 6703-6714.

- Vorotyntsev M. A. et al. Electroactive polymeric material with condensed structure on the basis of magnesium (II) polyporphine // Electrochim. Acta. 2011, v. 56. p. 3436-3442.

- Laha J. K. et al. A scalable synthesis of meso-substituted dipyrromethanes // Org. Process Res. Dev. 2003. v. 7. №. 6. p. 799-812.

- Dogutan D. K., Ptaszek M., Lindsey J. S. Direct synthesis of magnesium porphine via 1-formyldipyrromethane //J. Org. Chem. 2007. v. 72. № 13. p. 5008-5011.