Изменение свойств топливных брикетов из нефтекоксовой мелочи с добавками гидролизного лигнина при длительном хранении

Иринчеев М.А.ˡ

ˡ Студент IV курса института металлургии и химической технологии им. С.Б. Леонова Иркутского национального исследовательского технического университета

E-mail: mr.irincheev@mail.ru

Потребность в бытовом топливе в последние годы удовлетворяется не полностью из-за снижения объема производства брикетов, что, в свою очередь, обусловлено дефицитом сырья и вовлечением в переработку нефтяного кокса пониженного качества. В результате хранения на складах более 40% брикетов разрушаются и превращаются в мелочь. Для улучшения сохранности брикетов возможно применять в качестве связующего при брикетировании нефтекоксовой мелочи отходы гидролизного производства — Тулунского технического гидролизного лигнина (ТЛ) [1, 2].

В Иркутской область имеется большое количество закрытых гидролизных заводов, отходом производства которых являлся ТЛ. В его составе содержится около 40% собственно лигнина, 25—30% полисахаридов, 5—15% гуминовых кислот. Элементный состав лигнина довольно постоянен, % на daf: углерода 61—64, водорода 5—6, кислорода около 30, азота и серы 0,1—0,3. Зольность ТЛ довольно низкая и составляет 1—8%.

Цель данной работы — исследование с помощью комплекса методов способности к хранению брикетов из нефтекоксовой мелочи с добавками от 10 до 50% лигнина.

Из результатов следует, что минимальные изменения состава при хранении происходят у брикетов с содержанием лигнина 10—20%. Такие добавки лигнина к нефтекоксовой мелочи, по всей видимости, наиболее оптимальны при брикетировании.

Этот вывод подтверждают результаты и дериватографического анализа. После брикетирования и при хранении брикетов происходит смещение максимума скорости удаления воды в более высокотемпературную область. Смещение максимумов выделения воды при хранении брикетов обусловлено увеличением упорядоченности структурных фрагментов вещества и усилением взаимодействия их с водой. Между кислородсодержащими группами упрочняются водородные связи. Находящаяся в промежутках между структурными фрагментами вода принимает участие в структурировании брикетов, поэтому энергия отрыва ее в процессе хранения брикетов возрастает. Прочность связи воды с брикетами при их хранении увеличивается на 5—10%, что может свидетельствовать о повышении водопоглощения и, следовательно, ухудшении сохранности брикетов с добавками лигнина.

Литература

- Беляев А.Е., Конакова Р.В. Карбид кремния: технология, свойства, применение. Х.: Химия, 2010. - 532 с.

- Сюняев 3. И. Производство, облагораживание и применение нефтяного кокса. - М.: Химия, 1973. - 296 с.

- Походенко Н. Т., Брондз Б. И. Получение и обработка нефтяного кокса. - М.: Химия, 1986.-312 с.

- Красюков А. Ф. Нефтяной кокс. - М.: Химия, 1966. - 264 с.