Формирование слоисто-столбчатой структуры монтмориллонита последовательной интеркаляцией поливинилового спирта и полигидроксокомплексов алюминия

Карасёв Н.С., Белозеров А.Г.

магистрант, аспирант 
Ивановский государственный химико-технологический университет, 
факультет неорганической химии и технологии, Иваново, Россия
E–mail: workingfish1992@lenta.ru

В последние годы наблюдается повышенный интерес к пилларным (столбчатым) материалам на основе природных слоистых алюмосиликатных систем [1]. Стремление исследователей к структурному и химическому разнообразию самих пилларов, представляющих собой наноразмерные кластеры оксидов металлов, с целью повышения их функциональности, увеличения размеров и термической устойчивости позволило получить материалы, обладающие уникальными текстурными (развитая удельная поверхность, регулярное распределение мезопор) и каталитическими (наличие активных центров на пилларах) свойствами [2].

В данной работе предлагается новый метод формирования слоисто-столбчатой углерод-содержащей структуры монтмориллонита интеркаляцией поливинилового спирта и полигидроксокомплексов алюминия. С одной стороны, ПВС выступает в качестве эффективного деламинирующего агента на стадии интеркаляции ионов Al13. С другой стороны, деградация полимерного компонента на стадии образования пилларов при повышенной температуре создает условия для 1) образования углеродных слоев графено-подобной структуры на внутренних базальных плоскостях силикатных слоев ММ и 2) протекания процессов графтинга радикальных продуктов деградации на поликатионах Al13 с последующими реакциями сшивки пилларов с углеродными и силикатными слоями. Важнейшим результатом этого является термически устойчивая слоисто-столбчатая система, которая не коллапсирует даже при 600°С в отличие от широко распространенного Al2O3-пилларного ММ, который демонстрирует устойчивость структуры лишь примерно до 400°С.

Цель данной работы - получение гибридных материалов с углерод-обогащенной слоисто-столбчатой структурой на основе исходных водных суспензий монтмориллонита и поливинилового спирта с добавлением поликатионов А113.

***

Предложен новый метод формирования слоисто-столбчатой углерод-содержащей структуры монтмориллонита последовательной интеркаляцией поливинилового спирта и полигидроксокомплексов [А113О4(ОН)24(Н2О)12]7+. Показано, что поливиниловый спирт играет важную роль эффективного деламинирующего агента на стадии интеркаляции поликатионов в межслоевое пространство монтмориллонита, а на стадии образования пилларов способствует формированию термически устойчивой слоисто-столбчатой структуры. Показано, что, независимо от количества полимерного интеркалята (при его содержании 3 - 20 масс. %), величина базального расстояния d001 = 1.85 нм  получаемых гибридных материалов при температуре прокалки свыше 450oС фиксирована и превышает базальное расстояние традиционного Al2O3-пилларного монтмориллонита на толщину монослоя графена. Текстурные характеристики данной слоисто-столбчатой системы могут регулироваться количеством добавляемого полимера и температурой прокаливания.

Литература

- Fernandes F.M., Baradari H., Sanchez C. // Appl. Clay Sci. 2014. V. 100, P. 2.

- Vicente M.A., Gil A. and Bergaya F. // Pillared Clays and Clay Minerals. In: Handbook of Clay Science, Second Edition (Developments in Clay Science). Elsevier Ltd. Amsterdam. 2013. V. 5A. P. 524.