Синтез и изучение люминесцентных характеристик координационных соединений лантанидов с модифицированной пентафторбензойной кислотой

Асландуков Андрей Николаевич1, Солодухин Николай Николаевич2

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия.

1 Факультет наук о материалах

2 Химический факультет

E–mail: aslandukov_andrew@mail.ru

Особый интерес в качестве материалов для биовизуализации представляют координационные соединения лантанидов, так как они обладают большими временами жизни возбужденного состояния и большим Стоксовским сдвигом. Для адресной доставки к изучаемым тканям необходимым требованиям к лиганду является наличие функциональной группы для его дальнейшего связывания с антителом. Такой как азидо и амино-группы.

Пентафторбензоаты лантанидов уже зарекомендовали себя как ярко люминесцирующие и нетоксичные материалы, и потому в нашей работе в качестве лигандов были выбраны анион пентафторбензойной кислоты (Carb1-) и его производные: параазидо- и парааминотетрафторбензоат-анионы (Carb2- и Carb3-). Важно отметить, что модификация может существенно влиять на люминесцентные свойства.

Целью работы стал синтез комплексов тербия, европия с пентафторбензойной кислотой и ее производными и изучение люминесцентных характеристик полученных соединений.

Синтез проводили по двум методикам:

- Ln(OH)3↓+3HСarb1,2→Ln(Сarb1,2)3(H2O)x+(3-x)H2O

- LnCl36H2O+3KСarb3→Ln(Сarb3)3(H2O)x↓+3KCl+(6-x)H2O

Все комплексы были получены в виде порошков, а в случае парааминотетрафторбензоатов удалось выделить монокристаллы. По данным рентгеноструктурного анализа установлено биядерное строение комплекса Eu2(Сarb3)6(H2O)6, а Tb2(Сarb3)6(H2O)6,  по данным рентгенофазового анализа, оказался ему изоструктурен.

Состав порошков приписывали по совокупности данных термического анализа и 19F ЯМР спектроскопии. Гидратный состав порошков парааминотетрафторбензоатов отличается от монокристаллов, что также наблюдается для пентафторбензоатов [1].

При изучении люминесцентных свойств изначально измеряли положения триплетных уровней Т1(Carb1-3-) лигандов по спектрам низкотемпературной люминесценции комплексов гадолиния, а затем изучали люминесцентные свойства комплексов Tb и Eu. Оказалось, что T1(Carb1)=20400 см-1 и T1(Carb3)=15400 см-1, а у Carb2- измерить положение триплетного уровня не удалось в связи с очень низкоинтенсивной люминесценцией.

В соответствии с полученными данными наблюдается интенсивная люминесценция комплексов, Ln(Сarb1)3(H2O) (Ln=Tb, Eu), а комплексы с Сarb2- не обладают люминесценцией. Комплекс Eu(Сarb3)3(H2O) обладает очень низкоинтенсивной люминесценцией, что соответствует низкому положению триплетного уровня. У тербия резонансный уровень лежит еще выше, однако несмотря на это, комплекс Tb(Сarb3)3(H2O) обладает люминесценцией более интенсивной, чем у комплекса европия. Из сравнения спектров возбуждения пентафтор- и парааминотетрафторбензоатов тербия мы предполагаем, что это следствие точного совпадения положения второго возбужденного состояния Сarb3- и резонансного уровня тербия.

1 Alena S. Kalyakina et al., Lanthanide pentafluorobenzoates: structure and properties, in press