Новые возможности использования полианилина для создания сернистых композитов  и пигментов

Габбасова С.М., Нуркина А.Н.

Магистрант 1 курса, студент 4 курса

Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби,

Химический факультет, Алматы, Казахстан

E–mail: sabina.gabbassova@gmail.com

Полианилин (ПАНИ), получаемый легким и доступным методом окислительной полимеризации анилина, является дешевым и устойчивым  веществом, который может найти применение, не только в тонких технологиях получения полупроводниковых материалов, но и в масштабных  производствах при получении структурированных пигментов и  окрашенных композитов.

Известно, что сернистые красители получают взаимодействием серы с ароматическими аминами, проведение осернения ПАНИ элементной серой в присутствии  оксидов металлов  для получения пигментов, мастербатчей    композитов нового типа позволило бы  получить  оригинальные окрашенные материалы и изделия.

Были получены нанокомпозиты ПАНИ-S с различным соотношением и ПАНИ-S-Al2O3.  Для композитов ПАНИ-S было замечено, что при небольшом содержании серы увеличивается гиперхромный сдвиг поглощения в УФ- спектре, а при избытке серы различий со спектром полианилина не возникает.

Изучены адсорбционные свойства нанокомпозитов полианилина с оксидами различных металлов (Al2O3, TiO2, ZnO, Fe3O4 и пр.) и некоторыми органическими веществами.

Основываясь на яркой окраске солей полианилина и его основания, мы использовали, полученные нами нанокомпозиты на его основе в качестве пигментов. Образцы ткани, обработанные ПАНИ окрашиваются в зеленый цвет и   синий  цвет в зависимости от основности среды.  При этом оба цвета являются интенсивными и стабильными, меняются только при изменении значения рН.

Создание новых электронных устройств и их миниатюризация требует получения новых наноструктурированных материалов. В настоящее время существует потребность в новых материалах для создания новых видов электронных устройств, отличающихся низкой плотностью, гибкостью, малой себестоимостью и отсутствием токсичности. Электронные устройства на основе этих материалов могут служить идентификационными метками в супермаркетах, могут быть «вмонтированы» в одежду или нанесены на кожу. В основе таких устройств лежит новый класс полупроводниковых материалов, так называемых молекулярных или органических полупроводников, включающих в себя как низкомолекулярные органические соединения, так и полимеры. К таким полимерам относится полианилин (ПАНИ). Полимер находит применение в области экранирования электромагнитного излучения, защиты металлов от коррозии, в медицине и катализе. 	Основываясь на эти достижениях мы предполагаем возможность использования полученных нами   микросфер ПАНИ-S и ПАНИ-S-оксидов различных металлов  в этих областях.

Литература

- Yao W., Shen C., Lu Y. Fe3O4 Polyaniline Trilaminar Core-shell Composites Microspheres as Separable Adsorbent for Organic Dye // Composites Science and Technology. 2013, №87, p. 8-13.

- Javadian H., Angaji M.T., Naushad M. Synthesis and Characterization of Polyaniline/γ-Alumina Nanocomposite: A Comparative Study for the Adsorption of Three Different Anionic Dyes // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2014, №20, p. 3890-3900.

- Cheng Y., An L., Zhao Z., Wang G. Preparation of Polyaniline/TiO2 Composite Nanotubes for Photodegradation of AZO Dyes // Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed. 2014, №29(3), p. 468-472.