Оптимизация процесса получения эпитаксиальных пленок YSZ

Исмагилов Камиль Ильшатович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: kamil_ismagilov@mail.ru

В лаборатории Химии Координационных Соединений проводятся исследования, по нанесению текстурированных пленок ZrO2, стабилизированного Y2O3, (YSZ) как буферного слоя для получения лент высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) 2-го поколения, а также применения в качестве подложки для пленок кремния для солнечных батарей и слоев оксида ванадия IV - материала с переходом диэлектрик-металл [1, 2]. Во всех вышеперечисленных случаях  YSZ требуется в биаксиально текстурированном состоянии для передачи текстуры последующим слоям за счет эпитаксии. Данная работа состоит в эпитаксиальном получении слоя YSZ на поверхности пленки MgO на металлической ленте методом MOCVD (Metal-Organic Chemical Vapor Deposition) и его изучении. В данной работе особое внимание уделялось текстуре YSZ (требуется ориентация (001)) и отсутствию  макродефектов.

Поверхность MgO при хранении покрывается слоем карбоната и гидроксида, которые могут быть удалены при отжиге в вакууме. Методами рентгеновской дифракции установлено, что предварительный отжиг подложки MgO значительно улучшает качество получаемых слоев YSZ по сравнению с YSZ на неотожженном MgO: увеличивает содержание ориентации YSZ (001), уменьшает (111). Поэтому все дальнейшие эксперименты производились в два этапа: 1) отжиг ленты MgO, 2) осаждение YSZ. Основными параметрами условий отжига являются длительность и температура. При токовом нагреве температура связана с силой пропускаемого тока. . В дальнейшем было проведено три осаждения при разном времени отжига: 15, 30, 60 минут, при максимально доступной для прибора силе тока в 21,1 A, при этом условия осаждения YSZ не изменялись. Наиболее качественным получился образец при отжиге 15 минут (отжиг неподвижного короткого образца). Для получения длинных лент необходимо, чтобы образец отжигался в процессе перемотки ленты, поэтому было решено повторить осаждение с отжигом при 21.1 А небольшого образца при перемотке ленты. Образец, полученный при отжиге 21.1 А в течении 15 минут, содержал необходимую ориентацию кристаллических зерен, но из-за неоднородности контакта с токонесущими роликами в процессе перемотки искрил и местами деградировал из-за перегрева. Такой образец поврежден и не пригоден для дальнейших осаждений, поэтому следующий образец был получен с отжигом при меньшей силе тока в 20 А. Количество дефектов уменьшилось, но не достаточно, поэтому было решено увеличить скорость перемотки во время отжига при той же силе тока 20 А, сохранив время отжига 15 минут. Увеличение скорости, сначала в 2, потом в 4 раза, уменьшало время контакта участков ленты с роликом, при этом локальный перегрев и количество прожженных мест уменьшились при сохранении приемлемой текстуры YSZ, что позволяет рассчитывать на практическое применение полученных образцов.

Литература

1. Мотт, Н. Ф. Переходы металлизолятор / Н. Ф. Мотт. – М. : Наука, 1978. – С. 344.

2. Николаев, А. В. Электронная структура металлической фазы и переход металл – изолятор в VO2 / А. В. Николаев, Ю. Н. Косторубов, Б. В. Андреев // Физика твердого тела. – 1992. – Т. 34, № 10. – С. 30113018.