Композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена с базальтовым волокном

Данилова С. Н., Гаврильева А. А.

Студент, аспирант

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

Институт естественных наук, Якутск, Россия

E-mail.ru: dbsksnsdjyj@mail.ru

Применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) в узлах трения позволяет решить проблему повышения работоспособностей деталей, а также обеспечивают экономию металлов и сплавов [1]. В качестве полимерной матрицы был выбран сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) фирмы Ticona (GUR-4130), который обладает низким коэффициентом трения, повышенной прочностью, химической стойкостью и стойкостью к растрескиванию, что способствует его использованию для изготовления высокопрочностных технических изделий [2]. В качестве наполнителя было использовано природное базальтовое волокно производства ОАО «Сахабазальт», Республика Саха (Якутия).

Композиты получали по стандартной технологии переработки СВМПЭ. С целью увеличения адгезии между компонентами композита и обеспечения равномерного распределения БВ в матрице использовали две технологии: механическая активация базальтового волокна (БВ) на планетарной мельнице АГО-2 (g=100 м/c2) в течение 2 мин  с последующим смешением с СВМПЭ; совместная механоактивация БВ с полимером в планетарной мельнице "Пульверизетте-5" фирмы Fritsch  (g=40 м/c2) в течение 2 мин.

Были проведены физико-механические и триботехнические исследования по стандартным методикам. Анализ результатов показал, что активирование БВ улучшает износостойкость ПКМ в 3,5 раза и прочностные свойства на 50-60 % по сравнению с исходным СВМПЭ.

Структурные исследования проводили методами рентгеновской дифракции, ИК-спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии. Анализ ИК-спектров композитов выявил появление новых кислородсодержащих функциональных групп (оксо-, и карбокси-), что свидетельствует о протекании трибооксилительных процессов при трении. В спектрах композитов, наполненных активированным волокном, отмечается снижение интенсивностей этих пиков, что свидетельствует об ингибировании окислительных процессов при трении.

На основании проведенных исследований можно сделать заключение, что для создания композитов, предназначенных для тяжело нагруженных узлов трения машин и механизмов, наиболее оптимальным является использование активированного базальтового волокна в качестве усиливающего компонента материалов. Разработаны новые материалы триботехнического назначения и способы их получения.

Научный руководитель - д.т.н., профессор Охлопкова А.А.

Литература

1. А. А. Охлопкова, С. В. Васильев, П. Н. Петрова, А.Л. Федоров, А. Г. Туисов Базальтофторопластовые композиты антифрикционного назначения  //Вестник Северо-Восточного федерального университета. 2013, Т.10, № 5.

2. Iu. V. Kirillina, L. A. Nikiforov, A. A. Okhlopkova, S. A. Sleptsova, Cheonho Yoon, and Jin-Ho Cho. Nanocomposites Based on Polytetrafluoroethylene and Ultrahigh Molecular Weight Polyethylene: A Brief Review // Bull. Korean Chem. Soc. 2014, Vol. 35, No. 12, P. 3411-3420.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по Государственному заданию №11.512.2014/К