Исследование газопроницаемости мембран анодного оксида алюминия, модифицированных алкилсиланами

Садилов И.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: maxcracker956@gmail.com

На сегодняшний день актуальной проблемой является получение высокопроницаемых высокоселективных мембран устойчивых в широком интервале условий, при которых возможно проводить разделение веществ. Одним из подходов, позволяющих увеличить проницаемость или селективность мембраны, является подход, связанный с её химической модификацией. Анодный оксид алюминия, обладающий упорядоченной пористой структурой с заданным распределением пор по размерам, может быть использован в качестве мембраны, как для разделения жидкостей, так и для разделения газов. К преимуществам мембран анодного оксида алюминия следует отнести то, что в процессе анодирования можно варьировать параметры пористой структуры: диаметр пор и толщину оксидной пленки. Также на поверхности анодного оксида алюминия содержится большое количество гидроксильных групп, которые могут быть использованы для химического модификации. Существует множество вариантов химической модификации поверхности анодного оксида алюминия. В основном поверхность мембраны модифицируют органосиланами путем поликонденсации алкилметоксисилана и гидроксильной группы на поверхности мембраны. Для модификации используют алкилтрихлоросиланы, метоксиалкилсиланы. Модификация мембран алкилсиланами, увеличивает её химическую стабильность, однако влияние такой модификации на селективность и проницаемость мембраны остается не изученным. Поэтому, изучение транспортных свойств модифицированных мембран является актуальной задачей. В связи с этим целью данной работы было увеличение селективности мембраны анодного оксида алюминия по отношению к углеводородам за счет изменения механизма диффузии газа через поры мембран, модифицированных алкилсиланами.

Анодное окисление алюминия проводили в 0.3М H2C2O4 при температуре-3⁰C и постоянном напряжении 40В и 120В. Непроанодированный алюминий стравливали в водном растворе смеси 5% HCl и 0.25 М CuCl2. После этого проводили удаление барьерного слоя в 25 масс. % растворе H3PO4. На данный момент произведена модификация мембраны путем нанесением на поверхность триметоксиоктадецилсилана методом центрифугирования. Для исходной и модифицированной мембраны была измерена газопроницаемость по аргону и н-бутану. Для исходной мембраны проницаемости составили 7.3 и 6.1 н.м3/(м2∙атм∙час), для модифицированной мембраны - 7.7·10-4 и 0,013 н.м3/(м2∙атм∙час) соответственно. Таким образом, модификация приводит к увеличению селективности n-C4H10/Ar в 20 раз, однако при этом проницаемость мембран существенно уменьшается.