Физико-химические свойства тонких плёнок оксида ванадия (IV), получаемых химическим осаждением из газовой фазы

1,2Полозов В.И., 1Маклаков С.С, 1Набоко А.С., 3Макаревич А.М.

Студент

1 ФГБУН Институт теоретической и прикладной электродинамики РАН, Москва, Россия

2 Московский физико-технический институт, факультет проблем физики и энергетики, Москва, Россия

3 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: viktor.polozov@phystech.edu

Тонкие плёнки оксида ванадия (IV), обладающие переходом диэлектрик-металл при 67°С, являются перспективными функциональными покрытиями для технических приложений. Целевыми характеристиками при росте данных плёнок являются: максимально возможное изменение электрического сопротивления при указанном переходе, минимальное достижимое сопротивление плёнок в металлическом состоянии и высокая однородность.

Проведены измерения коэффициента прохождения электромагнитных волн СВ диапазона через образцы тонких плёнок VO2 и анализ однородности данного покрытия при помощи картирующей спектроскопии комбинационного рассеяния, интерференционной топографии и спектроэллипсометрии в диапазоне 190-2500 нм. Исследовали плёнки VO2 толщиной ~ 160 нм на подложке из сапфира (R/1102 плоскость) размерами 10×15 мм. Тонкие плёнки оксида ванадия получены в лаборатории химии координационных соединений химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Для радиофизических измерений образцы плёнок помещали в разрыв волноводной линии передачи с электрическим контактом поверхности плёнки и стенки волновода. Для полного перекрытия волновода использовали три соприкасающихся образца. Значение коэффициента прохождения электромагнитной волны частотой 9,0 ГГц через плёнку VO2 в металлическом состоянии составляет -18,5 дБ по отношению к образцу в диэлектрическом состоянии. Данная величина показывает возможность управления коэффициентом прохождения СВЧ излучения при помощи термического воздействия.

Поверхность плёнок содержит неоднородности с размером порядка 1-10 мкм. Весь объём плёнки состоит из VO2 с характерными колебательно-вращательными полосами при 195, 225, 264, 310, 340, 390, 446, 501 и 617 см-1. Неоднородности микронного размера отличаются меньшей интенсивностью полосы при 225 см-1, что может свидетельствовать об отличии в текстуре плёнки на обнаруженных участках. Измерения проведены при длине волны 532 нм. В низкотемпературном – диэлектрическом – состоянии плёнки описываются эллипсометрической двухслойной моделью: слой Таутса-Лоренца («VO2») с толщиной 160 нм и композиционный слой ««VO2» - воздух» толщиной 10 нм. Данную модель можно интерпретировать как плёнку VO2, содержащую неоднородности, что соответствует результатам спектроскопии КР. В высокотемпературном – металлическом состоянии использованная модель для описания не подходит, что может свидетельствовать о неоднородности плёнки.

По результатам проведенных измерений, тонкие плёнки VO2 являются перспективными для создания элементов СВЧ техники.