Трибологические свойства наночастиц магнетита

Рябикина Анастасия Николаевна

Студент

Донской государственный технический университет, факультет машиностроительные технологии и  оборудование, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: styusha.kinski@yandex.ru

В настоящее время создание новых магнитных наноматериалов [2] является наиболее развиваемым направлением современной науки и техники. На основе магнетита сконструированы магнитные жидкости, которые находят широкое применение в технических устройствах [2]. Появляются новые перспективные возможности использования магнетита в качестве добавки к смазочным материалам. Однако, потенциальные возможности применения магнетита в технике высоки, но не достаточно изучены. Создание смазочных материалов на его основе и изучение особенностей поведения таких смазок в трибоконтакте является актуальным. Поэтому целью работы является изучение триботехнических свойств смазочных композиций на основе смазки ЦИАТИМ-201 и синтезированных наночастиц магнетита.

Наночастицы магнетита синтезировали методом химической конденсации, предложенным Элмором [3,4], в основе которого лежит процесс осаждения солей двух – и трехвалентного железа концентрированным водным раствором аммиака.

2FeCl3 + FeCl2 + 8NH4OH = Fe3O4 + 8NH4Cl + 4H2

Для уточнения состава синтезированного магнетита был проведен рентгенофазовый анализ который показал, что в процессе синтеза была получена ферромагнитная жидкость содержащая магнетит Fe3O4.Синтезированные частицы магнетита исследовались методом седиментационного анализа. Результатом анализа является интегральный график распределения частиц по размеру. Из полученных данных, анализируемая дисперсия наночастиц магнетита  имеет  полидисперсный характер, а первичными кластерами магнетита являются кластеры с размером до 64 нм.

На основе смазки ЦИАТИМ-201 приготавливали смазочные композиции с содержанием 0,1 и 5% масс. наночастиц магнетита. Трибологические исследования смазочных композиций проводили по ГОСТу 9490–75 [1]. Исследования показали, что введение магнетита в ЦИАТИМ-201 способствует улучшению противоизносных и противозадирных свойств в смазках. Смазочные композиции с содержанием магнетита 0,1 % масс. обладают высокими противозадирными и противоизносными свойствами. С увеличением содержания магнетита в смазках наблюдается эффект снижения их противоизносных свойств.

Литература

- ГОСТ 9490-75. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине. –Введ. 1987-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 5 с.

- Пул, Ч. Оуэнс, Ф. Нанотехнология (Мир материалов и технологий): учеб. пособие / Ч.Пул, Ф. Оуэнс: пер. с англ. – М.: Техносфера, 2004.-327 с.

- Elmore, W. C. Ferromagnetic Colloid for Studying Magnetic Structures. Physical Reviw. 1938, vol. 54, no.5, pp. 309-310.

- Martinez-Mera, I., Espinoza-Peaqueira, M.E., Perez-Hernandez, R., Arenas-Alatorre, J. Synthesis of magnetite (Fe3O4) nanoparticles without surfactants at room temperature. Materials Letters. 2007, vol. 61, iss. 23-24, pp. 4447-4451.