Фтороборатные стеклокристаллические материалы, активированные редкоземельными элементами

Севостьянова Т.С.

Аспирант,

Жукова Е.В.

Студент

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, 
Факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E–mail: t.sevostjanova@mail.ru

Сочетание технологичности и прочности оксидных стекол с уникальными спектральными свойствами кристаллов фторида свинца с низкоэнергетическим фононным спектром делает стеклокристаллические материалы (СКМ) на основе стекол в системе PbF2–PbO–B2O3 очень перспективным материалом для введения в них редкоземельных ионов (РЗИ) с целью получения новых лазерных сред [1, 2].

Синтезированы стёкла из шихты с содержанием фторида свинца до 90 моль.%, активированные ионами Pr, Nd, Eu, Но, Er и Yb в концентрациях от 2·1020 до 1021 см-3. Проведена кристаллизация стёкол в различных температурно-временных режимах, в зависимости от состава стекла и условий кристаллизации могут выделяться фазы: α-PbF2 и β-PbF2, бораты свинца (в основном, PbB4O7). Получены СКМ, в которых выделяется одна кубическая кристаллическая фаза β-PbF2. По данным рентгенофазового анализа РЗИ эффективно входят (до 12 мол.%) в образующиеся кристаллиты β-PbF2, имеющие средний размер 30 нм. Частичная кристаллизация приводит к увеличению твердости на 15-20% и снижению показателя преломления на 2-3%. Исследованы спектры люминесценции Er3+ в стеклах и СКМ разного состава при прямом (377 нм) и ап-конверсионном (975 нм) возбуждении. При кристаллизации заметно меняется спектр люминесценции как в видимой, так и в ИК-области, особенно при длинноволновом возбуждении (рис.1). Показано, что спектры люминесценции эрбия в СКМ близки к спектрам эрбия в кристаллическом Pb0,85Er0,15F2,15. Выявлена зависимость координат цветности свечения материала от концентрации кристаллитов кубического фторида свинца (рис. 2).

| Рис. 1. Спектры люминесценции Er3+ в стекле и СКМ состава 80PbF2-20B2O3-1ErF3 при возбуждении диодом 975 нм. | Рис. 2. Координаты цветности свечения стекол, СКМ и кристаллического образца. |
| --- | --- |

Примечание

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ грант № 14-13-01074. Авторы выражают благодарность научному руководителю доценту Петровой О.Б.

Литература

- 1. Pisarski W. A., Grobelny L., Pisarska J., Lisiecki R., Dominiak-Dzik G., Ryba-Romanowski W. Laser spectroscopy of rare earth ions in lead borate glasses and transparent glass-ceramics // Laser Physics. 2010, v. 20, № 3, p. 649-655.

- 2. Rao D.R., Baskaran G.S., Kumar R.V., Veeraiah N. Influence of sesquioxides on fluorescence emission of Yb3+ ions in PbO-PbF2-B2O3 glass system // J. Non-Cryst. Sol. 2013, v 378, p. 265-272.