Моделирование процесса направленной кристаллизации расплавов сложного химического состава, активированных аксиальными низкочастотными вибрациями

Садовский А.П., Ермоченков И.М., Белов С.Д., Сухарев В.А., 
Суханова Е.А., Костиков В.А.

Старший преподаватель, студент, аспирант, аспирант, аспирант, аспирант

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева, Москва, Россия 
E-mail: sapruss@gmail.com

Применение аксиальных низкочастотных вибраций (АНВ) с целью стабилизации условий тепломассопереноса при выращивании кристаллов из расплавов и растворов в расплавах является актуальной задачей. Эффективность и технологические достоинства метода АНВ продемонстрированы для некоторых многокомпонентных расплавных систем и продемонстрировано уменьшение ростовой полосчатости, ростовых дефектов и увеличение скорости выращивания монокристаллов.

Сутью метода АНВ является управление массопереносом в жидкой фазе при вертикальной контролируемой осцилляции погружённого в жидкость в подкристальную область химически инертного тела заданной конфигурации. В простейшем вариант тело представляет собой цилиндрический диск. Отличительной особенностью является удалённость вибрирующего тела от фронта кристаллизации.

Проведены исследования структуры расплавов и кристаллов NaNO3 методами ДТА, ДСК, высокотемпературного РФА, КРС спектрометрии и численное моделирование процесса. Зафиксировано, что энергия, вводимая с помощью АНВ, приводит к изменению структуры жидкой фазы. Активация жидкой фазы является обратимой. Выращивание кристалла из активированного расплава позволяет выращивать кристаллы с пониженным числом структурных дефектов.

Установлено, что величина вводимой энергии и степень активации расплава существенно зависит от формы и кривизны кромки диска. Определена критическая величина кривизны кромки диска, которая обеспечивает формирование интенсивной объёмной вибрационной конвекции в широком диапазоне вязкостей жидкости и обеспечивает максимальную эффективность активации расплава. Предложен механизм активации жидкости при использовании АНВ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 13-02-12199