Получение новых твердых растворов на основе Cu2Sb

Игнатьев И.А

Студент 1-го курса

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: ivan_ignatyev1997@mail.ru

Структурный тип купростибита Cu2Sb привлекает пристальное внимание физиков и кристаллографов в связи с двумя интересными особенностями: кристаллическую структуру Cu2Sb часто рассматривают как архетипную для многих соединений, обладающих интересными магнитными и транспортными свойствами [1, 2]. В частности, она близка структурам открытых недавно металл-пниктидных сверхпроводников. Недавно в литературе сообщалось о получении тройных соединений CuFeAs и CuFeSb [3, 4], что указывает на вероятность замещения меди и сурьмы и другими элементами.

Целью нашего исследования являлось получение твердых растворов на основе Cu2Sb. Исследовали возможности замещения: Cu  Ag, Au; Sb  As, Bi, Sn, Te. Образцы получали двукратным отжигом смесей простых веществ, взятых в соответствии с предполагаемым составом. Отжиг проводили в запаянных кварцевых графитизированных ампулах при температуре 580ºС в течение 144 ч с одним промежуточным перетиранием.

В использованных нами условиях синтеза твердые растворы замещения сурьмы Cu2Sb1-xMx (M = As, Bi, Sn) ограничены x  1%. Это, в общем, согласуется с метастабильным характером изоструктурного Cu2As [5] и отсутствием химического взаимодействия в системе Cu – Bi. Напротив, возможности замещения меди ее аналогами по группе существенно выше: до 5% при замене на серебро и до 10% при замещении на золото. Рентгеноструктурный анализ образца предельного состава Cu1.8Au0.2Sb (P4/nmm, a = 4.0385(3)Å, c = 6.1489(6)Å) показывает, что золото занимает лишь одно из двух кристаллографически независимых положений меди в структуре (координация 4Cu + 4Sb).

Литература

1. Charkin D.O. Zolotova X.N. // Cryst. Rev. 2007. V. 13. P. 201 – 245.

2. Pearson W.B. // Z. Krist. 1985. B. 171. S. 23 – 39.

3. Thakur G.S., Haque Z., Gupta L.C. Ganguli A.K. // J. Phys. Soc. Jpn. 2014. V. 83. id. 054706.

4. Qian B., J. Lee, J. Hu, G. C. Wang, P. Kumar, M. H. Fang, T. J. Liu, D. Fobes, H. Pham, L. Spinu, X. S. Wu, M. Green, S. H. Lee, Z. Q. Mao. // Phys. Rev. B 2012. V. 85. id. 144427.

5. Naud J., Priest P. // Mater. Res. Bull. 1972. V. 7. P. 783-792.