Синтез и исследование оптических свойств плёнок композитного наноматериала на основе нанотрубок WS2 и наночастиц золота

Нестеров А.В.1, Поляков А.Ю.2

1 – студент, 2 – аспирант

1, 2 – Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

Е-mail: a.yu.polyakov@gmail.com

В настоящее время композитные наноматериалы на основе слоистых дисульфидов переходных элементов и наночастиц металлов привлекают повышенное внимание исследователей, благодаря возникающим у них уникальным электронным и оптическим свойствам, не проявляющимся у индивидуальных компонентов. Например, композиты MoS2 и WS2 с плазмонными наночастицами золота рассматриваются в качестве перспективных материалов для полевых транзисторов, оптических сенсоров, аккумулирования солнечной энергии, фотокатализа и др. (Shi, 2013). Для ряда применений необходимо создание тонких плёнок композитного материала на различных подложках (стекло, кварц, монокристаллический кремний).

В рамках данной работы была произведена модификация нанотрубок WS2 плазмонными наночастицами золота. Синтез проводили в водных растворах по методике, описанной в работе (Polyakov, 2014). Формирование наночастиц золота происходило за счёт прямой реакции раствора HAuCl4 с поверхностью дисульфида без участия дополнительных восстановителей и стабилизаторов. При этом образовывались наночастицы золота со средним диаметром 10-15 нм, срощенные с наружным дисульфидным слоем нанотрубок.

Для нанесения тонких плёнок из полученных композитных частиц была использована следующая методика. К водным суспензиям нанокомпозитного материала Au-WS2 (а также нанотрубок WS2) добавляли гептан (1/2 по объёму), затем проводили диспергирование в ультразвуковой ванне в течение 10 мин с тщательным перемешиванием. Полученную суспензию отстаивали до полного расслоения воды и гептана. При этом на границе раздела двух жидкостей образовывалась плёнка, соответственно, из композита Au-WS2 или нанотрубок WS2. Участки плёнок до 2х2 см2 вынимали с границы раздела подложками из стекла или монокристаллического кремния.

Полученные плёнки были исследованы методами растровой электронной микроскопии, рентгенофазового анализа. Оптические свойства охарактеризованы методами оптической спектроскопии поглощения и диффузного отражения. Планируется исследование угловых зависимостей спектров отражения от данных плёнок и анализ возможности их использования в качестве оптических сенсоров, использующих эффект поверхностного плазмонного резонанса (ППР-сенсоров).

Литература

- Y. Shi, J.-K. Huang, L. Jin, Y.-T. Hsu, S.F. Yu, L.-J. Li, H.Y. Yang. Selective Decoration of Au Nanoparticles on Monolayer MoS2 Single Crystals // Scientific Reports, 2013, 3 : 1839, pp. 1-7.

- A.Yu. Polyakov, L. Yadgarov, R. Popovitz-Biro, V.A. Lebedev, I. Pinkas, R. Rosentsveig, Y. Feldman, A.E. Goldt, E.A. Goodilin, R. Tenne. Decoration of WS2 Nanotubes and Fullerene-Like MoS2 with Gold Nanoparticles // J. Phys. Chem. C, 2014, 118 (4), pp. 2161–2169.