Клеевые композиты холодного отверждения на основе эпоксидных олигомеров

с пылевидным кварцем и наночастицами оксида никеля

Беляева А.О.

Студент

Донской государственный технический университет, Машиностроительные технологии и оборудование, г.Ростов-на-Дону, Российская Федерация

E-mail: nastbelyae@yandex.ru

Эпоксидные смолы обладают высокой адгезией к различным материалам (дереву, металлу, пластику, стеклу, керамике, фарфору и т. д.) и поэтому используются практически во всех сферах промышленности. Эпоксидные клеи, поступающие в продажу, представляют собой двухкомпонентные составы, состоящие из смолы и отвердителя. Такие клеевые системы не являются композиционными материалами, так как не содержат усиливающих элементов (наполнителей) в полимерной матрице. Применение наполнителей является эффективным способом направленного регулирования свойств эпоксидных олигомеров, позволяющим повысить показатели клеевого соединения.

Целью работы являлась разработка клеевых композитов холодного отверждения на основе эпоксидных олигомеров с повышенными физико-механическими показателями.

В качестве полимерной матрицы в работе использовали эпоксидно-диановую смолу ЭД-20, которую применяли совместно с отвердителем (полиэтиленполиамином).

Для создания обычного клеевого композиционного материала в роли наполнителя использовали маршалит  пылевидный кварц (средний размер частиц 10 мкм).

В последнее время появился новый класс ультрадисперсных клеевых материалов  нанокомпозиты [13]. Для создания клеевого нанокомпозита с эпоксидной матрицей в качестве наполнителя служил оксид никеля (II), содержащий  около 80 % частиц в наноразмерном диапазоне.

Прочность клеевого шва эпоксидного композита испытывали на образцах, выпиленных из заготовок хвои сорта АВ (с содержанием наполнителя 10, 20 и 30 об. %).

Полученные данные показывают, что чем меньше размер частиц, тем больше поверхность контакта полимерной матрицы с наполнителем, следовательно, выше значения прочностных характеристик. Повышенная активность поверхности наночастиц оксида никеля определяет адсорбционное взаимодействие на границе раздела фаз и оказывает решающее влияние на прочностные свойства клеевого эпоксидного композита.

Переход от маршалита к нанонаполнителю позволяет существенным образом снизить степень наполнения композита. Клеевой состав с 30 %-м содержанием маршалита имеет прочность на сдвиг 85 кгс/см2 , этой же прочности соответствует клеевой композит с 7 %-м содержанием наноразмерного оксида никеля (удельная критическая нагрузка эпоксидного клея без наполнителя составляла 45,5 кгс/см2), т. е. расход нанонаполнителя сократился более чем в 4 раза.

Список литературы

1. Lan T., & Pinnavaia T. Clay-reinforced epoxy nanocomposites // Chemistry of Materials. 1994 (6). pp 2216–22191.

2. Matos Ruiz M., Cavaillé J.Y., Dufresne A., Graillat C., Gérard J.F. New waterborne epoxy coatings based on cellulose nanofillers // Macromol. Symp. 2001. № 169. pp 211–222.

3. Shimazaki Y., Miyazaki Y., Takezawa Y., Nogi M., Abe K., Ifuku S., Yano H. Excellent thermal conductivity of transparent cellulose nanofiber // Epoxy resin nanocomposites. Biomacromolecules. 2007. № 8. pp 2976–2978.