Получение тонких композитных пленок CH3NH3PbI3/TiO2 для применения в солнечной энергетике

Колесников Ефим Андреевич

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, кафедра наноматериалов, Москва, Россия

E-mail: efimkolesnikov12@gmail.com

Фотовольтаические устройства на основе перовскитоподобных соединений являются одним из перспективных направлений развития солнечной энергетики, способных обеспечить эффективность устройств до 20%, что является рекордным для солнечных элементов, содержащих сенсибилизатор. Впервые применение органо-неорганических перовскитов в качестве сенсибилизаторов  в фотовольтаических ячейках было предложено в 2009 г, при этом эффективность солнечного элемента составила 3.8 %. За последующие четыре года эффективность данного класса ячеек была увеличена более чем в четыре раза.

Целью данной работы являлся синтез и изучение свойств композитных плёнок CH3NH3PbI3/TiO2.Тонкие плёнки диоксида титана были получены путём нанесения на вращающуюся подложку (spin-coating). Для определения характеристик плёнки использовались электронная микроскопия, РФА, спектроскопия диффузного отражения. Удалось установить, что основной проблемой формирования тонких пленок анатаза с использованием изопропоксида титана в качестве прекурсора являлось растрескивание при отжиге, что потребовало оптимизировать условия термообработки (уменьшение скорости нагрева). Также был опробован метод нанесения перовскитоподобного сенсибилизатора на поверхность высокодисперсного TiO2 из различных растворителей.

В дальнейшем планируется улучшить методику создания тонких плёнок из диоксида титана и перовскитоподобных соединений, а в будущем собрать действующий фотоэлемент.