Разработка метода функционализации поверхности природных алюмосиликатных нанотрубок для получения модификатора полимерных мембран

Скорикова Г.С., Котелев М.С.
Аспирант

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия
E–mail: g.s.skorikova@gmail.com

Галлуазит – глинистый минерал подкласса слоистых силикатов, широко распространенный в почве по всему миру. Частицы галлуазита встречаются в различных морфологиях, наиболее распространенной из которых является удлиненные трубки. Галлуазитные нанотрубки (ГНТ) содержат два типа гидроксильных групп: внутренние и внешние, расположенные между слоями и на поверхности нанотрубок, соответственно. Благодаря наноразмерному просвету внутреннего диаметра и высокому соотношению длины к диаметру, ГНТ являются перспективными наноконтейнерами, а также привлекательной добавкой в полимерные мембраны для придания им прочностных, термических и других характеристик.

В последние годы ученые заинтересовались ГНТ как добавкой в полимерные мембраны спиртовых топливных элементов (СТЭ) для уменьшения их проницаемости по топливу. Кроме того, прививка в поверхности ГНТ анионогенных групп, таких как остатки серной кислоты, может значительно повысить протонную проводимость мембраны. Так, в своих работах коллективы Haoqin Zhang и Huijuan Bai проводили функционализацию поверхности ГНТ трехступенчатыми методами через стадии силилирования и формирования на поверхности ГНТ полимерного слоя с последующим его сульфированием. Данные методы являются трудоемкими, требуют много времени и увеличивают толщину ГНТ вдвое.

В данной работе продемонстрирован упрощенный метод функционализации поверхности ГНТ за счет использования низкомолекулярных силанов, таких как 3-(метоксисилил)пропил метакрилат, трихлоро(фенил)силан, триметоксифенилсилан, винилтриметоксисилан, 3-(глицидилоксипропил)триметоксисилан, с последующей привикой ионогенных групп.  Процесс исключает трудоемкую стадию формирования на поверхности ГНТ полимерного слоя. Наличие функциональных групп на поверхности ГНТ подтверждено методами ИК-спектроскопии. Также в данной работе представлены оптимальные условия подготовки галлуазита, позволяющие получить наибольшую степень функционализации поверхности.

Полученные наноматериалы будут впоследствии использованы для модификации полимерных мембран типа МФ-4СК.

Литература

- Добровольский Ю.А. и др. Протонообменные мембраны для водородовоздушных топливных элементов // Российский химический журнал, 2006, №6, 95-104

- Haoqin Zhang et al. Enhancement of proton conductivity of polymer electrolyte membrane enabled by sulfonated nanotubes // International journal o f hydrogen energy, 2014, 39, 974-986

- Huijuan Bai et al. Enhanced proton conduction of chitosan membrane enabled by halloysite nanotubes bearing sulfonate polyelectrolyte brushes // Journal of Membrane Science, 2014, 454, 220–232

- Mingliang Du, Baochun Guo and Demin Jia Newly emerging applications of halloysite nanotubes: a review // Polymer International, 2010, 59, 574–582