Микромицеты на мраморных памятниках музейных некрополей Александро-Невской Лавры (Санкт-Петербург)

Бобир Светлана Юрьевна

Студент (магистр)

Санкт-Петербургский Государственный Университет, Биологический факультет, Санкт-Петербург, Россия

sv_bobir@mail.ru

В Санкт-Петербурге остро стоит проблема сохранения памятников на открытом воздухе. Одной из причин разрушения памятников на открытом воздухе является разрушительное воздействие живых организмов. Бактерии, грибы, водоросли и лишайники формируют своеобразное литобионтное сообщество (микробиоценоз) на поверхности памятников из различных типов камня. Грибы считаются одними из наиболее активных деструкторов мраморной скульптуры. В задачу наших исследований входило изучение видового состава грибов на мраморной скульптуре музейных некрополей и выявление связи между структурой сообществ микромицетов и формами деструкции мрамора.

Сбор материала проводился в 2013-2014 годах в музейных некрополях Александро-Невской Лавры с использованием неповреждающих методов отбора микологических проб, после чего осуществлялось выделение грибов в чистую культуру с последующей идентификацией. Анализ распределения грибов в поверхностном слое мрамора проводили с использованием сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).

Микромицеты были выявлены в 99% изученных проб. Их присутствие было связано с такими формами деструкции мрамора, как потеря элементов камня или его выкрашивание, образование микрокарста на поверхности камня путем растворения СаСО3 органическими кислотами, образование вторичных минералов в биопленках, формирование оксалатной патины. Видовой состав грибов в большинстве изученных проб оказался довольно однородным. Доминировали такие виды как, Aureobasidium pullulans, Alternaria alternate, а также виды рода Cladosporium и Penicillium. Выявленные грибы различаются по характеру воздействия на каменистый субстрат. Среди них известны активные продуценты органических кислот, разрушающих мрамор (виды родов Aspergillus и Penicillium), а также виды, оказывающие физическое воздействие на каменистый субстрат за счет способности проникать в структурные пространства поверхностного слоя камня с последующим разрастанием между кристаллами. Особое внимание было уделено формированию биопленок на поверхности мрамора, которые могут иметь сложный состав (грибы, водоросли, бактерии). Грибы, как правило, играют в них доминирующую роль. С использованием СЭМ показано, что грибы, обрастая элементы памятника, формируют на поверхности камня слой из плотно переплетенных между собой гиф, что может приводить к изменению цвета памятника, например, с белоснежного (каррарский мрамор), до грязно-серого или черного.