Магнитно-резонансные контрастные средства на основе кремниевых наночастиц

Каргина Ю.В.1, Гонгальский М.Б.1, Перепухов А.М.2

# Аспирант, к. ф.-м. н

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия; 2Московский физико-технический институт, Москва, Россия 
E–mail: Julech-ka@mail.ru

Сегодня учёные уделяют особое внимание изучению кремниевых наночастиц. Значимость исследования пористых кремниевых наночастиц (PSiNPs) демонстрируется огромным числом работ, которые посвящены методам изготовления и исследования их свойств. Также в [1] доказано свойство биосовместимости и биодеградируемости SiNPs, что открывает возможность применения данного материала в биомедицине. В ряде работ кремниевые наночастицы были использованы как основа для разработки новых эффективных методов терапии онкологических заболеваний. [2,3,4].

Предложенные методы борьбы с опухолями наиболее эффективны на ранних стадиях развития новообразований. Поэтому актуальной задачей является разработка магнитно-резонансных контрастных средств (МРКС), которые позволили бы эффективно детектировать небольшие или плохо контрастирующие опухоли на ранних стадиях развития с минимальным вредом для здоровья пациента.

По влиянию на время релаксации парамагнитные вещества разделяют на преимущественно влияющие на Т1 (время спин-решеточной релаксации) или на Т2 (время спин-спиновой релаксации). Так, например, магневист и целый класс наиболее широко используемых гадолинийсодержащих МРКС влияют на Т1, увеличивая интенсивность магнитно-резонансного сигнала тканей-мишеней, «осветляя» область интереса на Т1- взвешенных изображениях, благодаря укорочению Т1. Нами установлено укорочение времени релаксации протонов воды вблизи нанокристаллов кремния с большой концентрацией электронных спиновых состояний вследствие эффектов взаимодействия с магнитными моментами (ядерными и электронными) наночастиц кремния.

Экспериментальное наблюдение таких эффектов открывает путь к использованию наночастиц кремния в качестве безопасных и биодеградируемых меток для ЯМР-томографии в биомедицине, включая высокочувствительную диагностику злокачественных новообразований.

Литература

- Park J., Gu L., von Maltzahn G. etc “Biodegradable luminescent porous silicon nanoparticles for in vivo applications” // Nature Materials,  2009, Vol. 8,  pp. 331-336.

- Тимошенко В.Ю., Кудрявцев A.A., Осминкина Л.А и др.  “Кремниевые нанокристаллы как фотосенсибилизаторы активного кислорода для биомедицинских применений” // Письма ЖЭТФ, 2006, том 83, № 9, стр. 492-495.

- Дурнев А.Д., Соломина А.С., Даугель-Дауге Н.О. и др. “Исследование генотоксической и тератогенной активности нанокристаллов кремния”//  Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 2010, том 149, №4, стр. 429-433.

- Konstantin P. Tamarov, Liubov A. Osminkina, Sergey V. Zinovyev etc “Radio frequency radiation-induced hyperthermia using Si nanoparticle-based sensitizers for mild cancer therapy”//Scientific reports, 2014.