Эффект «остаточного электричества». Экспериментальное исследование на плоском конденсаторе

Гинзбург Борис Александрович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: bag30@ya.ru

Изучалось: проблема физического описания классического эффекта Лейденской банки. Существующие версии объяснения этого явления не могут считаться удовлетворительными, так как не позволяют его уверенно прогнозировать. Для создания теории данного эффекта требуются тщательные экспериментальные исследования, которые могли бы выявить главную причину или несколько причин феномена «остаточного электричества».

С этой целью предложена и проведена серия физических экспериментов на плоском конденсаторе.

Лейденская банка – цилиндрический конденсатор с «дном», представляющий собой два латунных стакана (обкладки конденсатора) и стеклянный стакан между ними ( диэлектрик).

Классический эффект Лейденской банки:

- заряженная банка разбирается с помощью изолированной ручки, то есть без разряжения конденсатора;

- обкладки разряжаются;

- конденсатор опять собирается;

- после сборки на обкладках собирается заряд, что фиксируется проскакиванием заряда (искры) при замыкании обкладок.

Классический эффект Лейденской банки демонстрирует феномен остаточного электричества на поверхности стекла (диэлектрика цилиндрического конденсатора).

Этот феномен обычно объясняется возникновением остаточной поляризации стекла. Однако стекло представляет собой изотропный диэлектрик, поэтому при снятии электрического поля поляризация в нем должна пропадать.

Для проверки и выяснения особенностей данного эффекта предложена и проведена серия экспериментов на более простой модели конденсатора – на плоском конденсаторе.

Собран экспериментальный «плоский» конденсатор:

обкладки сделаны из пищевой фольги и картона (для жесткости); диэлектрик – оконное  стекло (толщина-4 мм).

На данной модели плоского конденсатора исследовались различные условия возникновения эффекта «остаточного электричества».

Экспериментальные данные приведены в таблице:

| № опыта | Экспериментальные условия | Наблюдаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диэлектрик — пыльное стекло, холодная окружающая среда. | Ярко выраженный эффект (искра, характерный щелчок при замыкании обкладок проводом). |
| 2 | Повторное замыкание обкладок конденсатора через одну минуту после проведения опыта №1. | Слабая искра, характерный щелчок. |
| 3 | Замена одной обкладки на новую, неиспользованную незаряженную обкладку. | Характерные искра и щелчок . |
| 4 | Диэлектрик — чистое стекло. | Эффект слабо выражен, искра наблюдается редко, характерный щелчок. |
| 5 | В качестве диэлектрика использовалось стекло, предварительно помещенное в морозильную камеру. Опыт проводился при комнатной температуре(холодное стекло «запотевало») . | Эффект не наблюдается, отсутствует характерное для заряженного конденсатора притяжение между обкладками и стеклом. |
| 6 | С предварительно заряженного конденсатора снимаем верхнюю обкладку, по поверхности стекла рассыпаем манную крупу (диполь), поднятую обкладку держим в сантиметре над стеком с манкой. | Отдельные крупинки манки спонтанно перепрыгивают со стекла на верхнюю обкладку и наоборот. |

Выводы: проведенные эксперименты показывают, что эффект «остаточного электричества» крайне нестабилен и зависит от многих факторов.

Литература

- Каминская Т.П., Матюнин А.В., Нифанов А.С., Поляков П.А., Слепков А.И., Шебарчин Ю.Л. Лекционные демонстрации по физике.Электричество и магнетизм. Раздел 1 – Электростатика //Москва, Изд-во: Физический Фак-т МГУ им М.В Ломоносова 2014г, 45с.

- Грабовский М.А, Млодзеевский А.Б., Телеснин Р.В. и др. Лекционные демонстрации по физике под ред. проф. В.И. Ивероновой // Москва, “Наука” 1972г, стр336.

- Поль Р.В. Учение об электричестве // Москва, Изд: ФИЗМАТЛИТ 1962г, 516с.