Исследование фазового состава и спектрально-люминесцентных характеристик в кристаллах ZrO2-Y2O3-CeO2-Nd2O3 после термообработки

Волкова Т.В.

Младший научный сотрудник, аспирант

Рябочкина П.А.

Профессор кафедры общей физики, доктор ф.-м. наук, доцент
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, 
Институт физики и химии, Саранск, Россия
E–mail: sendboxvv@mail.ru

Кристаллы частично стабилизированного диоксида циркония (ЧСЦ) обладают совокупностью физических свойств, благодаря которым они находят широкое практическое применение. Высокие механические характеристики кристаллов ЧСЦ позволяют им конкурировать с неметаллическими конструкционными материалами, используемыми в триботехнике. К числу выгодно отличающих свойств кристаллов ЧСЦ также можно отнести биосовместимость, способность эксплуатации в окислительной атмосфере и в условиях высоких температур.

Значительное влияние на особенности структуры, фазовый состав, и как следствие этого, на свойства кристаллов ЧСЦ оказывает их химический состав. Кроме оксидов элементов второй и третьей групп Периодической системы, выступающих в качестве стабилизаторов высокотемпературных модификаций диоксида циркония, в их состав могут быть введены оксиды редкоземельных ионов, наличие которых может модифицировать их свойства в том числе в процессе термообработки. Диапазон рабочих температур изделий на основе кристаллов ЧСЦ составляет от -140 до 14000С. Таким образом, представляет интерес изучение свойств кристаллов ЧСЦ, легированных редкоземельными ионами, в том числе подвергнутых термическому отжигу при данных температурах.

При этом результаты исследований фазового состава и спектрально-люминесцентных свойств кристаллов ЧСЦ, активированных редкоземельными ионами, позволяют оценить возможность использования редкоземельного иона в качестве спектроскопического зонда для выявления особенностей структуры, фазового состава, которые, как отмечалось выше, определяют свойства этих кристаллов.

Объектом исследования в настоящей работе являлся кристалл ЧСЦ состава 97.22 мол.%ZrO2-2.03мол.%Y2O3-0.653мол%CeO2-0.111мол.%Nd2O3. Кристалл был синтезирован в лаборатории «Фианит» (зав. лабораторией Е.Е. Ломонова) Института общей физики имени А.М. Прохорова РАН.

Методами комбинационного рассеяния света (КРС) и оптической спектроскопии в кристаллах ЧСЦ состава 97.22 мол.%ZrO2-2.03мол.%Y2O3-0.653мол%CeO2-0.111мол.%Nd2O3 исследован тетрагонально-моноклинный фазовый переход, инициированный в нем термическим отжигом в воздушной атмосфере.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ офи_м, № проекта 13-02-051.

Литература

- Кузьминов Ю.С, Ломонова Е.Е., Осико В.В. Тугоплавкие материалы из холодного тигля. М.: Наука, 2004. 369 с.

- Воронько Ю.К., Соболь А.А., Шукшин В.Е. Физика твердого тела, 2007. Т. 49, вып. 10. С. 1871-1875

- Александров В.И., Осико В.В., Прохоров А.М., Татаринцев В.М. // Известия АН СССР: Неорганические материалы. 1972. Т. 8. 956 с.

- Борик М.А., Ломонова Е.Е., Осико В.В, Прохоров А.М. Проблемы кристаллографии, под ред. Б.К. Вайнштейна // М.: Наука, 1987.  C. 165 – 189.

- Воронько Ю.К., Игнатьев Б.В., Ломонова Е.Е., Осико В.В., Соболь А.А. // Физика твердого тела. 1980. Т. 22. С. 1034.

- Borik M. A., Volkova T.V., Kulebyakin A.V., Lomonova E.E., Filipp O. M., Myzina V.A., Osiko V.V., Ryabochkina P.A., Tabachkova N.Yu., Uslamina M.A., Ushakov S.N., Chabushkin A.N. // Journal of Alloys and Compounds. 2015. V. 621. P. 295–300.