Исследование упругих свойств сплава АМг6 .

Волков А.Д., Кокшайский А.И.

Студент, м. н. с.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет, кафедра акустики, Москва, Россия

ad.volkov@physics.msu.ru

В работе проведены экспериментальные результаты исследования упругих свойств поликристаллического сплава АМг6 (The Al - Mg – Mn- system). Экспериментальные  образцы для исследования были приготовлены из промышленного поликристаллического сплава аллюминия АМг6. Этот сплав широко применяется в машиностроении, автомобилестроении, авиастроении. Однако упругие свойства этого материала исследованы не достаточно полно. Поэтому целью этой работы  было экспериментальное определение всех независимых компонент тензора упругих постоянных второго порядка (УПВП) и упругих постоянных  трерьего порядка (УПТП) с использованием ультразвукового метода.

- Для проведения ультразвуковых измерений  из поликристаллического сплава АМг6 были приготовлены экспериментальные образцы в форме прямоугольных параллепипедов с размерами ребер 202040 мм3. Противоположные грани полировались и были строго параллельны. Предварительно были измерены скорости продольных V(L) и сдвиговых V(T) объемных упругих волн вдоль направлений, совпадающих с ребрами образца. В пределах ошибок измерения скорости этих волн не зависили от направления. Это позволило считать наши образцы изотропными. Для определения УПВП были измерены плотность 0  и скорости продольных V(L) и сдвиговых V(T) объемных упругих волн в этом материале. Ошибки в определении скорости упругих волн не превышали 1%. Проведенные  измерения величин упругих волн позволили расчитать УПВП, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, коэффициент объемного сжатия. Ошибки в определении коэффициентов не превышала 2%. Ультразвуковые измерения были выполнены на автоматизированном ультразвуковом экспериментальном комплексе RITEC SNAP System  (USA) в импульсном режиме [1].

- Для характеристики нелинейных упругих свойств твердых тел используются УПТП. Они характеризуют ангармонизм кристаллической решетки, определяют тепловое расширение твердых тел, затухание ультразвука и нелинейные взаимодействия упругих волн в твердых телах [2].. УПТП были определены с использованием метода Терстона_Браггера[3]. Для этого были проведены  измерения зависимости скорости продольных V(L) и сдвиговых V(T) объемных упругих волн в исследуемом материале от величины приложенного к нему одностороннего сжатия. Эти измерения позволили определить численные значения всех трех независимых компонент тензора УПТП: С111, С112,  С123  в поликристаллическом сплаве АМг6 в приближении изотропного твердого тела.

Исследования выполнены за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-22-00042).

- Литература

- 1. R. Truell, Ch. Elbaum, and B. Chik, Ultrasonic Methods in Solid State Physics (Academic, New York, 1969).

2. Зарембо Л.К., Красильников В.А. Введение в нелинейную акустику. М., Наука. 1966. 309с.

- 3. R. N. Thurston and K. Brugger, Phys. Rev. [Sect.] A 133, 1604 (1964).