Влияние интенсивности и длины волны фемтосекундного лазерного облучения на проводимость аморфного гидрогенизированного кремния.

Денисова К.Н.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ksdenisova@gmail.com

Гидрогенизированный аморфный кремний (a-Si:H) уже длительное время успешно используется в электронике и солнечной энергетике. Основной недостаток a-Si:H заключается в деградации его параметров под действием освещения [1].  Создание в пленке аморфного кремния нанокристаллических включений позволяет добиться более стабильных электрических и фотоэлектрических параметров материала [2]. Одним из способов создания нанокристаллов в аморфной матрице является фемтосекундная лазерная кристаллизация a-Si:H [3]. Большую роль при фемтосекундной лазерной кристаллизации a-Si:H играет интенсивность и длина волны лазерного излучения. В данной работе были исследованы структура и проводимость плёнок a-Si:H, подвергнутых фемтосекундному лазерному  облучению с различной интенсивностью и длиной волны.

Серия плёнок аморфного гидрогенизированного кремния толщиной 300 нм была получены методом плазмохимического осаждения из газовой фазы смеси моносилана и аргона. Полученные плёнки обрабатывались фемтосекундными лазерными импульсами с помощью Yb:KGW лазерной системы, путем сканирования лазерным лучом поверхности плёнки. Длина волны лазерного излучения составляла =640 нм (что соответствует энергии кванта превышающей ширину запрещенной зоны a-Si:H) и =1030 нм (что соответствует энергии кванта меньшей ширины запрещенной зоны a-Si:H). Объемная доля кристаллической фазы в a-Si:H определялась из анализа спектров комбинационного рассеяния света (КРС). Проводимость плёнок исследовалась в области температур 300-480 К.

Отличие спектров КРС для плёнок a-Si:H, подвергнутых облучению с различной длиной волны,  заключается в том, что при облучении с =1030 нм пик, соответствующий кристаллическому кремнию, появляется при больших плотностях энергии лазерных  импульсов. Кроме того, при использовании =1030 нм объемную долю кристаллической фазы можно изменять в широких пределах, до 70%, в то время как при длине волны 640 нм объемную долю кристаллической фазы можно увеличить лишь до 17%. Также при использовании излучения с =640 нм наблюдается неравномерное распределение нанокристаллов по толщине пленки.

Отличия структуры плёнок a-Si:H, подвергнутых фемтосекундному лазерному облучению с различной длиной волны, приводит к различию их электрических параметров. Исследования показали, что наблюдаются отличия в значениях удельной проводимости, энергии активации проводимости и зависимости проводимости от доли кристаллической фазы для пленок a-Si:H, подвергнутых фемтосекундному лазерному облучению с различной длиной волны  (=640 нм и =1030 нм).

Литература

- Staebler D.L., Wronski C.R. J. Appl. Phys., 1980, v. 51, p. 3262.

- Wronski C.R., Collins R.W. Solar Energy, 2004, v. 77, p. 877.

- Sndaram S.D., Masur E. Nat. Mat., 2002, v. 1, p. 217.