Взаимодействие галлий-содержащих водных растворов со сплавом Al - Ge

Владимирова Т.Е., Ковалева К.Е., Родин А.О.

магистрант, аспирант, доцент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

институт новых материалов и нанотехнологий, кафедра физической химии, Москва, Россия

E-mail: tatiana.popova.93@mail.ru

В природе известны системы, в которых наблюдается эффект быстрого проникновения жидкого металла по границам зерен (Cu-Bi, Ni-Bi, Al-Ga). В системе Al-Ga проникновение жидкого галлия по границам зерен алюминия происходит с максимальной скоростью. Однако, скорость проникновения Ga сильно зависит от чистоты Al. Для изучения эффекта такого проникновения можно использовать две схемы: нанесение металлического галлия на алюминий или формирование тонкого слоя галлия в результате окислительно–восстановительной реакции между металлическим алюминием и растворенным галлием. В последнем случае легирование алюминия может существенно изменить реакционную способность сплава [1]. Подбор условий, обеспечивающих зернограничное разрушение алюминиевого сплава, обеспечивает возможность прямого изучения химического и фазового состава границ зерен алюминиевых сплавов.

В настоящей работе исследовали эффект, возникающий при контакте алюминий-германиевого сплава (Al - 4,5 % Ge) с галлий-содержащими водными растворами. Растворы готовили путем прямого растворения галлия в щелочных растворах различной концентрации. Экспериментальные исследования проводили при температурах от 22 до 70 С. Для этого образцы сначала выдерживали в растворе в течение различного времени и затем производили испытания методом трехточечного изгиба.

При выдержке образцов в растворе при комнатной температуре ничего не происходило и под действием напряжений на изгиб образцы не ломались, в отличии от испытаний с чистым алюминием [2]. Увеличение температуры приводит к  увеличению скорости реакции и формированию галлиевого слоя на поверхности. Это, в свою очередь приводит к проникновению галлия по границам зерен.

Были подобранны оптимальные условия проведения эксперимента для образцов сплава Al - Ge толщиной 3 мм: Т = 44 °С, 10 % раствор щелочи и время выдержки образца 12 мин.

Проведенное исследование показало, что аналогично случаю жидкометаллического охрупчивания в чистом алюминии, при контакте алюминия с галлий содержащим водным раствором происходит проникновение галлия по границам зерен Al - 4,5 % Ge, что при правильных выбранных условий проведения экспериментов приводит к разрушению образца при испытаниях на изгиб.

Литература

1. Жирнова К.Е. Кинетика взаимодействия поликристаллического алюминия с галлий- содержащими водными растворами. - 2013

2. Козлова О.В., Родин А.О. Кинетика проникновения жидкого галлия по

границам зерен чистого алюминия и сплавов системы алюминий-галлий //Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. - 2005.- № 6.- С.42-46

3. Kovaleva K., Karpushkina A., Litvinenko G., Popova T., Rodin A., Defect and Diffusion Forum Vol. 363 (2015) pp 133-136