Роль длительной релаксации  в установлении  структурно-фазового состояния фольги сплава Pd-In-Ru после ее электролитического гидрирования

Калашников Артем Андреевич

студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: kuvasay92@mail.ru

Фольги сплава Pd-5.3ат.%In-0.5ат.%Ru хорошо зарекомендовали себя в качестве селективных фильтров (мембран) при производстве водорода высокой степени чистоты из агрессивных газовых сред. Однако в процессе работы было отмечено ухудшение прочностных и водородопроницаемых характеристик таких мембран [1]. Поскольку данные характеристики существенно зависят от фазового состава и структурных несовершенств материалов, то были проведены рентгендифракционные исследования после длительной релаксации 50 мкм фольги сплава Pd-5.3ат.%In-0.5ат.%Ru, полученной в ИМЕТ РАН, после ее гидрирования.

Гидрирование фольги проводилось электролитически в течение 0.5 часа при плотности тока 10 мA/cм2. Дифракционная картина фиксировалась в течение 500 часов непрерывно после гидрирования [2]. Затем образец хранился при комнатной температуре на воздухе, и по прошествии 8200 [3] и 55000 часов рентгенодифракционная съемка фольги была произведена  снова.

Был проведен анализ изменения интегральной интенсивности, ширины и формы дифракционных линий с обеих сторон фольги, а также проведена процедура моделирования максимумов первого порядка отражения с использованием экспериментальных  данных о максимумах вторых порядков отражения, позволившая подтвердить факт неоднородного распределения атомов индия по концентрации в областях когерентного рассеяния (ОКР)  разных ориентаций. Для состояния образца 8200часов релаксации в матрице сплава появились фазы чистого палладия, содержащие большое число вакансий. Концентрация вакансий в этих фазах составляла от 1 до 6%, что, естественно, будет влиять на водородопроницаемость мембраны и изменять ее прочностные характеристики. С увеличением глубины образца концентрация вакансий увеличивалась. Количество фаз с высокой концентрацией вакансий со стороны насыщения максимальна в ОКР(100). С противоположной стороны процесс релаксации идет таким же образом, как и со стороны насыщения, но с большей скоростью.

Длительная 55000-часовая релаксация после гидрирования фольги не вернула образец к исходным характеристикам. На дифрактограммах выявлены фазы  с различным содержанием атомов легирующего компонента.

Результаты рентгенодифракционного эксперимента свидетельствовали об увеличении диффузионной подвижности атомов индия после гидрирования фольги и их перемещении преимущественно из глубины образца к поверхности.

Литература

1. Бурханов Г.С., Клюева Н.Е., Гусев А.В. и др.  Извлечение водорода из сбросовой смеси кремниевого производства с использованием металлических мембран из сплавов на основе палладия // Перспективные материалы. 2007. № 3. С. 62-67.

2. Авдюхина В.М., Акимова О.В., Левин И.С., Ревкевич Г.П. Немонотонное распределение атомов индия в фольгах сплава Pd-In-Ru-H // Металлы. 2011. № 4,. С. 50-53.

3. Авдюхина В.М., Акимова О.В., Левин И.С., Ревкевич Г.П. Изменение структурно-фазового состояния фольг сплава Pd-In-Ru после гидрирования и длительной релаксации // Вестник Московского университета. Физика. Астрономия. 2014. №4. С. 72-79.