Определение степени нитрования β-циклодекстрина

- Родин М.Д.1, Тарасов А.Е.2

1Студент, 2сотрудник

1Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E-mail: maxrodin2011@gmail.com

Циклодекстрины в чистом виде находят применение в пищевых технологиях, фармацевтике, косметике, биотехнологии и т.д. Нитрованное производное β-циклодекстрина (НЦД) может выступать в качестве эффективного нитрующего агента различных органических соединений [1]. Несмотря на разработанный метод синтеза НЦД [3], на данный момент отсутствуют достаточно точные методики контроля полноты его нитрования.

Целью настоящей работы являлось разработка метода определения степени нитровалия β-циклодекстрина.

Количество нитрогрупп в β-циклодекстрине можно определить непосредственным измерением их концентрации или измеряя концентрацию оставшихся незамещенными гидроксильных групп, а количество нитрогрупп вычислять по разнице между полным количеством функциональных групп и количеством непронитрованных гидроксильных групп.

Изоцианатный метод можно отнести к косвенным методам определения нитрогрупп. Он основан на количественном протекании реакций уретанообразования, мочевинообразования, и последующим титровании избытка амина НСl. В оригинальной методике, описанной в работе [2] в качестве растворителя использовался толуол, но в силу нерастворимости в нём образцов в проведённой работе он был заменён на ТГФ. В ходе работы было выяснено, что относительная ошибка титрования ~ 20 % обусловлена гигроскопичностью образцов, так как изоцианат дополнительно расходуется и на реакцию мочевинообразования с водой.

Метод ИК-спектроскопии относится к прямым методам, т.е. с его помощью определяется концентрация непосредственно нитрогрупп. Калибровка проводилась по полностью нитрованному циклодекстрину, затем по полученной зависимости определялось содержание нитрогрупп в образцах. Относительная ошибка метода составляет 2 %. Сигналы валентных колебаний аналитических полос нитрогрупп раствора НЦД в тетрагидрофуране, находящихся в положениях 2, 3 и 6 глюкопиранозного звена циклодекстрина, имеют разные частоты (1679, 1660 и 1645 см-1) и перекрываются лишь частично, что позволяет оценить соотношение их интенсивностей с относительной ошибкой порядка 30 %.

В работе сопоставлены два метода определения полноты нитрования β-циклодекстрина. ИК-спектроскопическая методика позволяет оценивать степень нитрования в каждом положении (2, 3 или 6) глюкопиранозного звена циклодекстрина по отдельности.

- Литература

- M.B. Deshmukh, N.D. Wagh, A.K. Sikder, A.U. Borse, D.S. Dalal Cyclodextrin Nitrate Ester/H2SO4 as a Novel Nitrating System for Efficient Synthesis of Insensitive High Explosive 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one // Ind. Eng. Chem. Res., 2014, 53 (50), pp. 19375–19379.

- Гафурова М.П., Григорьева В.А., Комратова В.Р., Лодыгина В.П., Батурин С.М., Чёрный Г.И. Определение OH-групп NCO-методом // Высокомолекулярные соединения. 1982, серия А, т. 24, №4, с. 858-863.

- Романова Л.Б., Баринова Л.С., Лагодзинская Г.В., Казаков А.И., Михайлов Ю.М. Получение и анализ методом ЯМР нитратов бета-циклодекстрина // Журнал прикладной химии. 2014, т. 87, №12, с. 1809-1815.