Синтез органических матриц на основе полистирольных микросфер и возможность их применения в аналитической химии

Корешкова А.Н.1, Абдуллаев С.Д.2

студент, аспирант

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет тонкой химической технологии (МИТХТ) имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Фотонные кристаллы – материалы, отличающиеся периодическим изменением показателя преломления по разным направлениям. Фотонные кристаллы служат оптическим фильтром, отражающим или пропускающим фотоны определенных длин волн в ближнем УФ и видимом диапазонах, что можно использовать в оптических волноводах, фокусирующих устройствах или модулях памяти. Новое направление - синтез и применение фотонных кристаллов, реагирующих на присутствие различных компонентов в жидких или газообразных средах. Аналитическим сигналом для фотонных кристаллов является сдвиг спектров зеркального отражения в область более длинных волн или визуально наблюдаемое изменение цвета. Фотонные кристаллы на основе неорганических и органических матриц могут применяться в тест-методах обнаружения и определения веществ, например, органических растворителей. Известные из литературы способы получения фотонных кристаллов отличаются многостадийным синтезом и применением дорогостоящих и токсичных реактивов.

На кафедрах физической химии МИТХТ и аналитической химии МГУ предложены органические матрицы со встроенными в них фотонными кристаллами, с элементами из полистирольных микросфер. Органические матрицы представляют собой "сэндвичевую структуру": подложка (например, стекло), текстура с нанесенным на нее фотонным кристаллом и, собственно, органический материал (полидиметилсилоксановое масло), закрывающий фотонный кристалл и прикрепленный к подложке. Полистирольные микросферы (диаметром 300 нм) синтезировали методом эмульсионной полимеризации (на кафедре ХиТВМС МИТХТ). Фотонные кристаллы получали из водной суспензии методом специального нанесения с последующим высушиванием при 700C. При этом происходила самоорганизация фотонного кристалла. Образование кристалла контролировали по характерному цвету в отраженном спектре (в нашем случае ярко-зеленому) при облучении кристалла "белым" светом. Вследствие довольно слабого взаимодействия между частицами кристалла (ван-дер-ваальсовы силы), различные механические и химические воздействия в специальных условиях позволяют менять расстояния между частицами фотонного кристалла (период решетки), что приводит к изменению спектра отражения.

Синтезированы фотонные кристаллы на подложках из стекла и фторида кальция и на акриловых дисках. Получены спектры пропускания, диффузного и зеркального отражения для исходных кристаллов и данные электронной сканирующей микроскопии. Максимумы исходных спектров зеркального отражения, снятые при углах отражения от 8 до 450, лежат в интервале 522 – 540 нм. Изучено взаимодействие органических матриц с неполярными органическими растворителями. Наибольшую чувствительность фотонные кристаллы проявляют по отношению к толуолу, приобретая при этом золотисто-желтый цвет. Отклик (изменение цвета) возникает в течение 40 с – 4-5 мин в зависимости от толщины слоя (0,1–1 мм) полидиметилсилоксанового масла. При взаимодействии фотонных кристаллов с неполярными органическими растворителями изменяется вид спектров зеркального и диффузного отражения. Наиболее подходящая толщина для кристалла – 0,1 мм, а его поверхность – максимально ровная и однородная.

Выражаем благодарность проф. И.А. Грицковой (каф. ХиТВМС МИТХТ им. М.В. Ломоносова) и доц. А.А. Козлову (каф. физической химии МИТХТ им. М.В. Ломоносова).