Кинетические закономерности сорбции фенолов и анилинов на активированном углеродном волокне

Асватова Д.Р.1, Булатова Л.М.1, Фазылова Г.Ф.2

Студент1, Аспирант2

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: daryasvatova@mail.ru

Фенолы, анилины и их производные представляют собой группу высокотоксичных соединений. В природные воды попадают с промышленными стоками производств, связанных с тепловой переработкой древесины, сланцев, торфа, бурых и каменных углей (например, коксохимические заводы, газогенераторные станции), со сточными водами нефтеперерабатывающих заводов, заводов пластмасс, искусственных смол, лесохимических заводов, заводов органических красителей, древесностружечных плит, обогатительных фабрик цветной металлургии [1]. Значительная токсичность фенолов и анилинов и низкие значения ПДК требуют совершенствования методов очистки. Известно, что наиболее полное извлечение токсикантов из водных сред осуществляется с помощью адсорбентов различной природы, в том числе углеродными [2, 3].

В данной работе для извлечения 2,4- и 2,5-динитрофенолов, п-нитрофенола, п-нитроанилина было использовано активированное гидратцеллюлозное углеродное волокно УВИС-АК. Исследовано влияние рН, времени контакта, соотношения сорбент-сорбат, температуры на полноту и скорость извлечения производных фенола и анилина. Исходные и равновесные концентрации растворов анилинов и фенолов определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием водного ацетонитрила в качестве подвижной фазы и диодно-матричного детектора.

Установлено, что сорбционное равновесие сорбент-сорбат устанавливается в течение 15-30 минут при рН 6-7. Для анализа полученных кинетических кривых адсорбции были применены две кинетические модели: псевдопервого и псевдовторого порядка.

Установлено, что для описания кинетики адсорбции анилина из водных растворов на углеродном волокне лучше использовать уравнение псевдовторого порядка. Лимитирующей стадией адсорбции фенолов и анилинов является гелевая кинетика –внутренняя диффузия

Литература

- Антонова Т.В., Вершинин В.И., Иванова В.А., Шилигин П.В. К вопросу о точности спектрофотометрических оценок суммарного содержания фенолов // Аналитика и контроль. 2012, Т.16, № 4.

- Когановский А.М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. Киев: Наук. Думка. 1983.

- Фазылова Г.Ф., Валинурова Э.Р., Хатмуллина Р.М., Кудашева Ф.Х. Сорбционные параметры производных фенолов на различных углеродных материалах // Сорбционные и хроматографические процессы. 2013, Т.13, №5.