Анализ нанокремния методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии

Лазов Михаил Александрович

Аспирант

Московский государственный университет тонких химических технологий

имени М.В. Ломоносова, естественнонаучный факультет, Москва, Россия

E-mail: lazovm@gmail.com

Одной из главных задач нанофотоники и оптоэлектроники на основе нанокремния является создание квантовых точек кремния (Si-QDs) с оптически или электрически управляемыми свойствами фотолюминесценции. Эффект квантового ограничения позволяет изменять длину волны фотолюминесценции в видимом диапазоне при изменении размера квантовой точки [1, 2]. При модифицировании поверхности функциональными группами наночастицы кремния можно применять для производства фото- и электролюминесцирующих композитов, светостойких красителей, биологических безвредных материалов для биоимиджинга.

Цель данной работы заключается в определении строения и количественного химического состава наночастиц кремния. Для исследования нанообъектов, в частности, наноразмерных частиц катализаторов [3, 4], широко применяют метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) или электронной спектроскопии для химического анализа (ЭСХА), позволяющий проводить качественный и количественный анализ поверхностного слоя образца толщиной 3-5 нм.

Методом РФЭС проведено определение качественного и количественного состава наночастиц кремния вида “ядро-оболочка”, полученных при различных экспериментальных условиях. По результатам деконволюции фотоэлектронных линий кремния в наночастицах определили среднюю стехиометрию, и выявили зависимость фотолюминесцентных свойств от состава частиц. Состав всех исследованных образцов качественно можно описать формулой Si/SiOx/SiO2, где Si – ядро наночастицы, SiOx – промежуточный слой оксидов переменного состава, соответствующих валентным состояниям кремния Si1+, Si2+ и Si3+, а SiO2 – внешняя оболочка наночастицы. Приведены данные количественного состава образцов.

Установлено, что высокий выход фотолюминесценции связан с большим содержанием в частицах Si4+ и Si3+ (суммарно до 90 ат. %), и малым содержанием Si1+, и Si2+(суммарно до 5 ат. %), а также Si0.

Литература

1. Асланов Л.А., Ищенко А.А., Фетисов Г.В. Нанокремний: cвойства, получение, применение, методы исследования и контроля. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2013. 648 с.

2. Kumar V. Nanosilicon, 1st edn. Elsevier: Amsterdam&London. 2008. 436 p.

3. Srivastava S. ESCA studies of supported catalysts// Appl. Spectrosc. Rev. 1988. V. 24. №. 1. P. 81–97.

4. Venezia A.M. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) for catalysts characterization// Catal. Today. 2003. V. 77. №. 4. P. 359–370.

Благодарности. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 13-02-12407-ОФИ_м2 и 15-59-32401 – РТ-оми.