НОВЫЕ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ  МЕДЬ (II)-ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ-АПАВ

Шаева А.В., Макарова Н.М.

Студент

Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского, Институт химии. Саратов, Россия

E-mail: nastasia.gizz@gmail.com

Потенциометрия с использованием сенсоров, разработанных по современным технологиям, является перспективным современным химико-аналитическим методом экспрессного, высокочувствительного определения поверхностно-активных веществ (ПАВ) в различных объектах (технических сырьевых образцах, продуктах бытовой химии, косметико-гигиенических препаратах, лекарственных веществах и др.).

В работе исследовали анионные ПАВ (АПАВ) – алкилсульфаты натрия СmН2m+1ОSO3Na (m=12-16). В качестве электродноактивных соединений (ЭАС) пластифицированных поливинилхлоридных мембран твердоконтактных сенсоров, селективных к ионным ПАВ, использованы соединения додецилсульфата (ДДС) с катионными комплексами меди (II) и некоторыми с N-донорными хелатообразующими органическими реагентами (пиридином (Pyr), 1,10-фенантролином (Phen), 2,2’- дипиридилом (Dipyr)). Составы ЭАС установлены по совокупности данных элементного, термогравиметрического анализов и ИК-спектроскопии. Электродноактивные соединения являются индивидуальными термически стойкими веществами (до 150-1900С), которые не содержат существенных количеств воды в кристаллических решетках.

Установлено, что все разработанные сенсоры проявляют чувствительность к анионам ДДС в широком концентрационном интервале. Угловые коэффициенты электродных функций близки к теоретическим (нернстовским), что свидетельствует о переносе однозарядных ионов. Наименьший предел обнаружения додецилсульфата натрия характерен для сенсора на основе [Cu(Phen)2]ДДС2 и составляет 1·10-7 М. Сенсоры на основе соединений Cu(II)-R-ДДС характеризуются небольшим временем отклика: 15 с в разбавленных (1*10-4М) и не более 4-8 с в концентрированных (1*10-3М) растворах. Показано, что исследуемые сенсоры проявляют чувствительность к гомологам алкилсульфатов натрия (децил-, додецил-, тридецил-, тетрадецил- и  гексадецилсульфатам натрия)

Методом электропроводности при постоянном токе измерены сопротивления мембран при варьировании концентрации ЭАС и времени их контакта с растворами АПАВ. Так, например, для мембраны на основе Cu(II)-DiPyr-ДДС стационарное сопротивление 1,45±0,20 МОм устанавливается в течение 15 мин.

Массивы сенсоров на основе соединений Cu(II)-R-ДДС использованы для опреде-ления гомологического состава водных образцов, содержащих алкилсульфаты натрия. Обработка аналитических сигналов проводилась методом искусственных нейронных сетей. Средняя погрешность определения гомологов не превышала 10 %.

Разработанные сенсоры применены для определения содержания основного вещества в технических препаратах: лаурил- и лауретсульфата натрия, кокосульфата натрия и сульфонола различных производителей.

Таким образом, потенциометрические сенсоры на основе соединений Cu(II)-R-ДДС расширяют функциональные возможности экспрессного определения анионных ПАВ в различных водных объектах.