Компенсационный метод сополимеризации простых и сложных виниловых эфиров

Гераськина Е.В.

Аспирант
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,

НИИ химии, Нижний Новгород, Россия
E-mail: geraskinaev@mail.ru

Одним из ограничений синтеза композиционно-однородных сополимеров в условиях радикального инициирования является разность относительных активностей сомономеров, приводящая к образованию совокупности макромолекул с различными физико-механическими характеристиками. Для решения данной проблемы разработан ряд подходов, в том числе с применением систем псевдоживой и комплексно-радикальной сополимеризации.

Для синтеза сополимеров простых и сложных виниловых эфиров предложен компенсационный подход к сополимеризации с использованием классических радикальных инициаторов [1]. В данном случае, при постепенном добавлении активного мономера к неактивному практически на любом этапе синтеза сополимера обеспечивается избыток неактивного компонента, что обеспечивает композиционную однородность образующихся сополимеров.

Явным достоинством, делающим данный подход привлекательным с точки зрения промышленного внедрения, является простота теплосъема, что обеспечивает стационарность протекания процесса и имеет положительное влияние на молекулярно-массовые характеристики сополимеров.

Методом компенсационной сополимеризации в присутствии ДАК были синтезированы сополимеры винил-н.бутилового эфира и винил-изобутилового эфира с бутилакрилатом, бутилметакрилатом, метилметакрилатом и 2-этилгексилакрилатом.

Исследование состава сополимеров с применением ИК-спектроскопии показало, что на протяжении всего времени синтеза состав сополимера практически не изменяется и близок к эквимольному, что косвенно свидетельствует о чередующейся структуре образующихся сополимеров.

В подтверждении данного предположения проведено исследование сополимером методом 13С ЯМР-спектроскопии. Показано, что спектры сополимеров имеют значительное отличие от спектров, соответствующих гомополимеров. Кроме того, анализ области сигналов атомов углерода основной цепи выявил наличие мультиплета в области 29-35 м.д., что хорошо согласуется с предположением о чередующейся структуре сополимеров. В дополнении к этому проведено сопоставление спектров полученных сополимеров с аналогами, полученными с применением катализаторов, чередование звеньев для которых изучено с применением 2d-ЯМР-спектроскопии [2].

Работа выполнена в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского при поддержке Министерства образования и науки РФ (задание №2014/134, соглашение от 27 августа 2013г. № 02.В.49.21.0003) с использованием оборудования ЦКП “Новые материалы и ресурсосберегающие технологии” (проект RFMEFI59414X0005).

Литература

- Гераськина Е.В., Маткивская Ю.О., Чухманов Е.П., Мойкин А.А., Семенычева Л.Л. Модификаторы вязкости на основе сополимеров винилизобутилового эфира для смазочных масел. // Журнал прикладной химии. 2014, № 87(11). c. 1609-1614.

- Mishima E., Yamago S. Controlled Alternating Copolymerization of (Meth)acrylates and Vinyl Ethers by Using Organoheteroatom-Mediated Living Radical Polymerization. // Macromolecular Rapid Communications. 2011, №32 (12). p. 893-898.