Крейзинг полилактида в жидких средах

Мальцев Д.К.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: maltsevdk@gmail.com

Полилактид (ПЛ) достаточно давно известен, как наиболее широко используемый и промышленно производимый биополимер, который имеет хорошую перспективу стать альтернативой традиционным материалам на основе полиолефинов. Его доля на рынке неуклонно растет, и вместе с этим растет интерес к расширению областей его применения.

Еще с начала восьмидесятых годов ведутся исследования, связанные с изучением механических, термических, биоактивных свойств ПЛ, а также направленные на установление особенностей его деструкции, в том числе в условиях живого организма. В настоящее время значительное развитие получили работы, касающиеся использования ПЛ в медицинских целях, например, в качестве капсул для лекарств пролонгированной эмиссии [1], а также как имплантов [2].

Основным недостатком ПЛ является его хрупкость при температурах ниже температуры стеклования, и максимальная степень его деформации на воздухе обычно не превышает 10-15%. Связано это с формированием большого количества крейзов – особых зон пластической деформации полимеров, заполненных системой разобщенных в пространстве ориентированных нанофибрилл. Ранее было показано, что в присутствии жидких адсорбционно-активных сред (ААС) процесс крейзообразования значительно облегчается.

Цель данной работы заключается в изучении механического поведения и структуры аморфной пленки полилактида в процессе ее одноосной деформации в различных ААС (алифатические углеводороды и спирты, водно-спиртовые смеси, кремнийорганические жидкости). В работе впервые показано, что в присутствии жидких сред в 1.5-5 раз снижается предел вынужденной эластичности полимера, и увеличивается его деформируемость до 100-150% в сверхразветвленном полиэтоксисилоксане и до 500% в этаноле. Развитие больших пластических деформаций протекает по механизму классического крейзинга и сопровождается формированием фибриллярно-пористой структуры со средним диаметром пор и фибрилл 20-30 нм [3]. Морфология и концентрация крейзов зависит от природы жидкой среды. Растяжение ПЛ сопровождается его интенсивной кристаллизацией.

В дальнейшем полученная нанопористая ПЛ пленка может быть использована как основа для получения функциональных нанокомпозиционных материалов. При этом существует возможность как регулировать размер пор и их распределение, так и управлять процессом получения второго компонента.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-03-00652) и гранта государственной поддержки ведущих научных школ (НШ-1683.2014.3).

Литература

1. Sakiyama-Elbert S.E., Panitch A., Hubbell J.A. // FASEB J. 2001, V.15, p. 1300-1302.

2. Cruz F. Fabrication of HA/PLLA Composite Scaffolds for Bone Tissue Engineering Using Additive Manufacturing Technologies / Biopolymers. Edit. Elnashar M., 2010.

3. Трофимчук Е.С., Мальцев Д.К., др. Особенности деформационного поведения аморфного поли-L-лактида в жидких средах // ДАН. Физика, 2014. Т.459(6). c. 689-692.