Влияние наполнителя на возможность получения полимер-минеральной композиции
Бурдонов Александр Евгеньевич, Головнина Александра Владимировна, Бурдонова Анна Владимировна
Техник, аспирант, магистрант
Иркутский государственный технический  университет, 
институт недропользования, Иркутск, Россия
E–mail: slimbul@rambler.ru

Необходимость применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов при подземной прокладке трубопроводов является важной народно-хозяйственной задачей [1]. Их общая протяженность в Российской Федерации составляет более 260000 км. Для изоляции трубопроводов ежегодно требуется замена от 12 до 60 % утеплителя. Применяемая в настоящее время трубная изоляция в большинстве случаев не удовлетворяет  требованиям по прочности, пожаробезопасности и коррозионной стойкости Для устранения указанных недостатков необходимо разрабатывать и применять способы повышения эксплуатационных показателей полимерных материалов. Повышение качества теплоизоляции, получаемой, в частности, из полимерных композиций, возможно путем введения в исходное сырье модифицирующих добавок, в том числе наполнителей, влияющих на характеристики получаемого [2].

***

В ходе выполнения исследования были разработаны составы и технология получения высоконаполненных золами уноса от сжигания угля на ТЭЦ-6, Усть-Илимской ТЭЦ и ТЭЦ-9  ОАО «Иркутскэнерго» теплоизоляционных композитов на основе термореактивных олигомеров различных марок с добавлением катализатора, продукта ОП-10 в качестве поверхностно-активного вещества, отвердителей: гексаметилентетрамина и ортофосфорной кислоты, – и газообразователя – петролейного эфира на базе бензиновых фракций 40–70°C и 70–100°C.

Установлено, что химический состав зол уноса ТЭЦ ОАО «Иркутскэнерго» влияет на процесс вспенивания термореактивной полимерной композиции: использование золы уноса с содержанием оксида кальция свыше 25% приводит к ингибированию процесса вспенивания, при этом повышается содержания Ca9(Al6O18) и SiO2. Кроме того, при взаимодействии высококальциевых зол уноса ТЭЦ-6 и смеси термореактивных смол образуются донорно-акцепторные связи между компонентами смеси, что приводит к образованию ряда новых химических соединений со связями Si-O, Si-C, Si-N [3].

Литература

- Авдолимов, Е.М. Реконструкция водяных тепловых сетей [Текст] / Авдолимов Е.М. – Москва: Книга по Требованию, 2012.-305 с.

- Мубаракшина, Л.Ф. Модификация карбамидных пенопластов промышленными отходами [Текст] / Л.Ф. Мубаракшина, Л.А. Абдрахманова, В.Г. Хозин // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2007. № 2 (8). С.68-72.

- Бурдонов А.Е. Кинетические особенности вспенивания термореактивных полимеров при получении теплоизоляционных материалов в присутствии минерального наполнителя [Текст] /А.Е.Бурдонов // Инженерно-строительный журнал. 2014. № 3 (47). С. 9-16.

Научный руководитель: д-р. техн. наук, профессор Зелинская Е.В.

Научные исследования высших учебных заведений в рамках Госзадания. №1118