Влияние факторов внешней среды и структуры на абсорбционные свойства термочувствительных гидрогелей

Ребрин Илья Евгеньевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: rebrin@polly.phys.msu.ru

Интенсивное развитие науки о полимерах привело к получению нового класса полимерных материалов – так называемых «умных» полимеров. «Умные» полимеры обладают способностью изменять физическое или химическое состояние, реагируя на малейшие изменения определенных факторов окружающей среды. Уникальные свойства «умных» полимеров дали толчок к обширным исследованиям возможностей по их применению в биомедицинских целях, в особенности, для адресной доставки лекарств. Наибольшее внимание в подобных исследованиях получили термочувствительные полимеры, чья температура объемно-фазового перехода лежит в физиологическом диапазоне. Несмотря на то, что термочувствительные свойства «умных» полимеров детально исследованы как экспериментально, так и теоретически, значительно менее изученными остаются их абсорбционные свойства, являющиеся ключевым основанием для применения «умного» полимера в рамках системы адресной доставки лекарств.

Настоящая работа посвящена исследованию зависимости абсорбционных свойств термочувствительных гидрогелей по отношению к красителю, выбранному в качестве простейшей модели лекарственного соединения, от факторов внешней среды и структуры гидрогеля. Зависимость абсорбционных свойств была исследована для объемных характеристик гидрогеля (макро- и микрогель), наличия заряженных звеньев в составе полимерной сетки гидрогеля (на основе гомополимера и сополимера), и его конформационного состояния (температура внешней среды выше и ниже температуры объемно-фазового перехода полимера, определяемой нижней критической температурой растворения полимера – НКТР).

В качестве объектов исследования были выбраны микро- и макрогели на основе гомополимера ПНИПА и сополимера ПНИПА и натриевой соли винилсульфокислоты (ПНИПА-ВСК), катионный краситель родамин 6G. Для сравнительного анализа влияния объемных характеристик, наличия заряженных звеньев в составе полимерной сетки гидрогеля и конформационного состояния на абсорбционные свойства макро- и микрогели ПНИПА и ПНИПА-ВСК были помещены в растворы с различной концентрацией красителя родамина 6G, в которых выдерживались при температурах 20 °C и 50 °С.

- Показано, что микрогели ПНИПА-ВСК абсорбируют краситель более эффективно по сравнению с макрогелями в случае малых концентраций красителя родамина 6G в исходном растворе (до 0,1 моль красителя на 1 моль полимера). Для более высоких исходных концентраций красителя эффективность абсорбции родамина 6G макро- и микрогелями ПНИПА-ВСК сопоставима.

- Отрицательно заряженные звенья в составе полимерной сетки макро- и микрогелей ПНИПА-ВСК обеспечивают более эффективную абсорбцию катионного красителя родамина 6G за счет электростатического взаимодействия по сравнению с макро- и микрогелями ПНИПА, абсорбирующими краситель из раствора по механизму диффузии без образования связей с полимерной сеткой.

- Показано, что степень абсорбции красителя родамина 6G макро- и микрогелями ПНИПА-ВСК из раствора при температуре ниже НКТР сопоставима со степенью абсорбции при температуре выше НКТР. Это свидетельствует об отсутствии влияния конформационного состояния гидрогеля на его абсорбционные свойства в случае, когда катионный краситель связывается с отрицательно заряженными звеньями полимерной сетки за счет электростатического взаимодействия.