Исследование механических и триботехнических свойств полимерных нанокомпозитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Борисова Р.В1., Охлопкова Т.А2., Голиков А.Н.3

аспирант, зав. лабораторией «Полимерные нанокомпозиты», студент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, институт естественных наук, Якутск, Россия

raya_nazarova_borisova@mail.ru

Перспективным направлением в настоящее время является замена традиционных полимерных композитов на наноматериалы, содержащие в своем составе нанокомпоненты с различными механизмами действия на полимерную матрицу, обусловливающие приспосабливаемость материалов к внешним воздействиям и обеспечивающие оптимальные служебные характеристики [2]. В современном машиностроении перечень материалов, применяемых в триботехнических устройствах, достаточно обширен. Среди них наиболее высокими значениями износостойкости и морозостойкости отличается сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ). Благодаря низкому коэффициенту СВМПЭ относят к «самосмазывающимся» полимерам, способных обеспечивать эксплуатацию разнообразных узлов трения в отсутствие внешней смазки [1]. В качестве наполнителей перспективны наноразмерные керамики.

Целью работы является исследование деформационно-прочностных и триботехнических характеристик нанокомпозитов на основе СВМПЭ, модифированного нитридом алюминия.

В качестве полимерной матрицы был использован СВМПЭ марки Ticona GUR 4120 с молекулярной массой более 5 млн. г/моль, в качестве наполнителей – сферические нитриды алюминия и кремния (Emfutur Technologies, Берлин) с размерами частиц 20 нм.

Механические исследования проводили на испытательной машине Shimadzu AGS-J по ГОСТ 11262-80. Триботехнические характеристики определяли на универсальном трибометре UMT-2 фирмы CETR (США) согласно ГОСТ. Использованы два метода модификации полимерной матрицы: сухое смешение на лопастном смесителе и совместная механическая активация наполнителя и полимера в активаторе «Fritch» в течение двух минут. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) получали методом горячего прессования полимеров.

При наполнении СВМПЭ нитридом алюминия зарегистрировано повышение прочности на 20-30%, пластичности материала на 12-30%, износостойкости в 1,5-2 раза по сравнению с исходным полимером. Анализ результатов деформационно-прочностных и триботехнических характеристик свидетельствует, что наиболее оптимальными свойствами обладают композиты, полученные путем совместной механоактивации полимера с наполнителем.

Разработаны новые материалы, характеризуемые высокой износостойкостью, повышенной эластичностью и прочностью для узлов трения транспортных средств и технологического оборудования, эксплуатируемых в условиях холодного климата.

Литература

- Краснов А.П., Наумкин А.В., Юдин А.С. и др. Природа первичных актов фрикционного взаимодействия СВМПЭ с поверхностью стали // Трение и износ. 2013. № 2. C. 154-164.

- Охлопкова А.А., Адрианова О.А., Попов С.Н.   Модификация полимеров ультрадисперсными соединениями.- Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003. 224 с.

Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания Минобрнауки РФ №11.512.2014/К от 18.07.14