Влияние углеводорода на вязкость растворов цилиндрических

мицелл ПАВ в присутствии полимера

Иванова А.А., Шибаев А.В.

Студентка 5 курса

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ivanova@polly.phys.msu.ru

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) привлекают к себе большое внимание благодаря их способности образовывать цилиндрические мицеллы в присутствии солей. Такие мицеллы способны переплетаться, образуя при этом сетку топологических зацеплений, что придает растворам вязкоупругие свойства. Эти свойства используются в нефтедобывающей отрасли. Однако растворы ПАВ восприимчивы к высоким температурам, что затрудняет их использование в качестве загустителя. Поэтому возникает интерес к изучению сетки, образованной цилиндрическими мицеллами ПАВ и молекулами полимера.

В данной работе исследовали реологическое поведение растворов анионного ПАВ (олеата калия) в присутствии полимера (гидрофобно модицифированного полиакриламида с высокой степенью блочности). Было показано, что добавление малых количеств такого полимера (0.35 вес.%) приводит к увеличению вязкости растворов в 5 раз (до значений порядка 500 Па с). Согласно литературным данным [Molchanov Langmuir 2007], такое поведение объясняется образованием общей сетки из цилиндрических мицелл ПАВ и молекул полимера. Затем было исследовано влияние различных концентраций углеводорода на вязкоупругие растворы, содержащие ПАВ и полимер. Было показано, что как в отсутствие, так и в присутствии полимера вязкость растворов при добавлении углеводородов уменьшается, что обусловлено разрушением цилиндрических мицелл [Shibaev Langmuir 2014], однако в присутствии полимера требуется немного большая концентрация углеводорода для полного разрушения сетки.

Таким образом, при добавлении гидрофобно модифицированного полимера сохраняется восприимчивость растворов к углеводородам, однако для разрушения полимерно-мицеллярной сетки требуется несколько большее количество углеводорода.

Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-03-32085 мол_а).

Литература

- Molchanov V.S., Philippova O.E., Khokhlov A.R., Kovalev J.A., Kuklin A.I. Self-assembled networks highly responsive to hydrocarbons // Langmuir 2007. V. 23. P. 105-111.

- Shibaev A.V., Tamm M.V., Molchanov V.S., Rogachev A.V., Kuklin A.I., Dormidontova E.E., Philippova O.E. How a Viscoelastic Solution of Wormlike Micelles Transforms into a Microemulsion upon Absorption of Hydrocarbon: New Insight // Langmuir 2014. V. 30. P. 3705-3714.