Спектроэлектрохимическое определение структуры сопряженных полимеров, получаемых посредством электрополимеризации

Истакова О.И.

аспирант

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва, Россия

E-mail: oistakova@gmail.com

В последние десятилетия ученые всего мира уделяют большое внимание исследованию проводящих полимеров. Хорошо изучены свойства таких электроактивных полимеров, как политиофен и полипиррол (pPy), которые состоят из сопряженных линейных цепей.

Наряду с вышеперечисленными гомополимерами активно исследуются электроактивные полимерные материалы, содержащие порфириновые макроциклы, ввиду перспектив их применения в электрокатализе и фотокатализе, в качестве сенсоров и фотопреобразователей. Недавно был разработан высокоэффективный метод синтеза незамещенного порфирина - порфина магния MgP [1], благодаря чему впервые были получены соответствующие гомополимеры рMgP с оригинальными свойствами [2]. Углубленное изучение механизма синтеза пленки pMgP, а в особенности, установление количества отбираемых электронов у молекулы мономера в процессе электрополимеризации, представляет большой практический интерес, поскольку стехиометрически связано с количеством связей между мономерными блоками, т.е. дает возможность непосредственно определить этот важный структурный параметр полимерного материала.

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |

Рис. 1. Схема образования полимера в процессе электрополимеризации пиррола (а) и порфина магния (б)

Количество электронов, затраченных на окисление молекулы мономера в расчете на одну мономерную единицу, является редокс-эквивалентом MgP в реакции электрополимеризации (рис.1б). Целью настоящей работы являлось определение редокс-эквивалента MgP (а также Py в качестве модельной системы) спектроэлектрохимическим методом, основанным на сопоставлении количества пропущенного через цепь заряда с убылью количества мономера в растворе.

Спектры поглощения раствора и зависимость тока полимеризации от времени регистрировали одновременно. Затем каждому измеренному спектру ставилась в соответствие величина пропущенного заряда, полученная интегрированием хроноамперограммы от начального момента времени до момента измерения соответствующего спектра. Далее была применена оригинальная математическая обработка спектральных данных, позволившая отделить вклад мономера MgP в суммарное поглощение от вклада растворимых продуктов его окисления (в основном, его димера).

В результате была установлена величина редокс-эквивалента Py, составляющая 2,5±0,1 электрона на звено, и редокс-эквивалента MgP, составляющая 2,3±0,1 электрона на звено. На основании полученных данных сделаны выводы о молекулярных структурах исследуемых сопряженных полимеров. Полученные данные были сопоставлены с результатами, полученными методом электрохимического пьезокварцевого микровзвешивания.

Литература

1. Dogutan D. K., Ptaszek M., Lindsey J. S. Direct synthesis of magnesium porphine via 1-formyldipyrromethane // J. Org. Chem. 2007, v. 72. p. 5008-5011.

2. Vorotyntsev M. A. et al. Magnesium (II) polyporphine: The first electron-conducting polymer with directly linked unsubstituted porphyrin units obtained by electrooxidation at a very low potential // Electrochim. Acta. 2010, v. 55. p. 6703-6714.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 14-13-01244).