Гетерофазная и гомогенная полимеризация н-бутилакрилата в присутствии олигомерной полиакриловой кислоты, полученной в условиях 
обратимой передачи цепи

Толкачев А.В.1, Смирнов О.И.1, Минеева К.О.2

Аспирант 1-го года обучения, студент 4-го курса, студентка 3-го курса

1Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова (МИТХТ им. М.В.Ломоносова), факультет биотехнологии и органического синтеза, кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений им. С.С. Медведева, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, кафедра высокомолекулярных соединений, Москва, Россия

E-mail: andre.deform@mail.ru, oleg.smirnov93@yandex.ru

В последние годы активно развивается новое направление в химии полимеров – создание нано- и микроструктурированных объектов на основе амфифильных блок-сополимеров различной архитектуры в результате их самоорганизации в условиях контролируемой радикальной полимеризации. При этом наиболее часто используют полимеризацию с обратимой передачей цепи по механизму присоединения–фрагментации (ОПЦ). Этот процесс можно проводить в гомогенных условиях, используя общий растворитель для блоков разной химической природы, а также в условиях гетерофазной, в частности, эмульсионной полимеризации. Уникальность последнего способа заключается в использовании одностадийного способа получения латексных частиц со структурой “ядро–оболочка” путем эмульсионной полимеризации малорастворимых в воде мономеров под действием гидрофильного полимерного агента ОПЦ, одновременно выступающего в качестве ПАВ, стабилизирующего эмульсию и содержащего в своей структуре функциональную группу, обеспечивающую  реализацию псевдоживого механизма, и, как следствие, образование блок-сополимера.

Цель настоящей работы – разработка методов контролируемого синтеза блок-сополимеров на основе полиакриловой кислоты и поли(н-бутилакрилата) в условиях гомогенной и гетерофазной ОПЦ-полимеризации.

С использованием двух типов ОПЦ-агентов – симметричного (R–S–C(=S)–S–R) и несимметричного (R–S–C(=S)–S–R) тритиокарбонатов синтезирован ряд образцов узкодисперсной полиакриловой кислоты (ПАК). Изучены их коллоидно-химические свойства и молекулярно-массовые характеристики.

Исследованы закономерности растворной полимеризации н-бутилакрилата, инициированной ДАК (10-3 моль/л), в 1,4-диоксане и ДМФА при 80оС под действием синтезированной ПАК. Показано, что полимеризация протекает в гомогенных условиях при [ПАК] < 5×10-3 моль/л с высокой скоростью даже при начальной концентрации н-бутилакрилата ниже 1 моль/л. Установлена взаимосвязь между условиями синтеза и молекулярно-массовыми характеристиками продуктов реакции.

Изучено влияние природы и концентрации инициатора, температуры реакции, соотношения фаз мономер/вода, рН среды и типа полимерного ОПЦ-агента (ПАК, полученной под действием симметричного или несимметричного тритиокарбоната) на выход полимера, молекулярно-массовые характеристики продукта реакции и размеры латексных частиц в гетерофазной полимеризации н-бутилакрилата под действием ПАК.