Исследование влияния степени функционализации на некоторые свойства многослойных углеродных нанотрубок

Кабина М.А., Захарычев Е.А.

Аспирант

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского,

химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail: maria.kabina@gmail.ru

Углеродные нанотрубки (УНТ) с момента их открытия Инжимой в 1991 году стали объектом исследований во всем мире, благодаря их уникальной структуре и целому ряду интересных свойств. Одно из перспективных направлений исследований УНТ связано с их применением в полимерных композиционных материалах. Наполнение полимера малым количеством УНТ (менее 1% по массе) приводит к упрочнению, появлению проводимости, радиопоглощающих свойств и т.д. Однако для получения таких эффектов, как правило, необходимо применять функционализацию УНТ.

Наиболее распространенным методом функционализации УНТ является обработка их смесью концентрированных серной и азотной кислот. Однако большинство работ в данной области посвящено исследованию свойств УНТ, функционализированных в каких-либо конкретных условиях, а зависимости, связанные с варьированием условий функционализации, не рассматриваются. Исследование функционализированных УНТ в зависимости от условий синтеза позволит выбирать оптимальные условия для получения углеродных наноматериалов с заданными свойствами. Данная работа посвящена исследованию влияния степени функционализации на структуру и свойства многослойных углеродных нанотрубок.

В ходе работы исследовано влияние времени функционализации углеродных нанотрубок на концентрацию привитых функциональных групп, среднюю длину УНТ и некоторые коллоидные свойства ф-УНТ (см. таблицу 1). Показано, что прививка функциональных групп изменяет свойства поверхности углеродных нанотрубок с гидрофобных на гидрофильные, причем тем больше, чем выше содержание карбоксильных групп. Установлено увеличение доли аморфного углерода на поверхности УНТ и частичное разрушение их структуры с ростом степени функционализации, в связи с чем выявлена необходимость выбора оптимальной продолжительности процесса функционализации. Установлено, что оптимальная степень функционализации в данной системе достигается в интервале от 0 до 2 часов.

Таблица 1. Влияние времени функционализации на некоторые свойства ф-УНТ

| Время функ-циона-лизации, ч | Массовая доля карбоксильных групп, % | Средняя длина УНТ, мкм | Электро-кинетический потенциал, мВ | Порог коагуляции для 0,01% раствора ф-УНТ, ммоль/л | Угол смачивания пленки из ф-УНТ водой, ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 53* |
| 0,5 | 2,0 | 1,250 | -36,7 | 0,39 | 45,3 |
| 2 | 3,7 | 0,625 | -52,2 | 0,74 | 38,4 |
| 7 | 4,1 | 0,375 | -57,6 | 1,16 | 22,4 |
| 15 | 4,2 | 0,250 | -61,7 | 1,39 | 0 |

* Значение угла смачивания для графита.