Влияние модификации на процесс стеклования производных синдиотактического 1,2-полибутадиена

Хаматова Н.Р., Селуянова Н.С., Глазырин А.Б.

Магистрант

Башкирский государственный университет, инженерный факультет, г.Уфа, Россия

E-mail: nely-9@mail.ru

Модификация макромолекул введением различных заместителей оказывает существенное влияние на свойства полимерных продуктов, в том числе на температуру стеклования (Тс), характеризующую переход полимера из высокоэластического в стеклообразное состояние.

Целью настоящей работы являлось изучение методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) процесса стеклования 1,2-СПБ и его производных, содержащих в составе макромолекул функциональные группы различной химической природы, а также влияния степени функционализации на параметры стеклования модифицированных полимеров.

Изучены свойства производных 1,2-СПБ с различной степенью модификации, содержащих функциональные группы различной природы: атомы брома и хлора, циклопропановые группы, в том числе, содержащие заместители - атомы хлора или сложноэфирные группы.

Показано, что введение в состав макромолекул 1,2-СПБ различных заместителей, независимо от их химической природы, приводит к увеличению Тс. Зависимость Тс от степени функционализации α для изученных производных 1,2-СПБ близка к линейной. Тангенс угла наклона прямых в координатах «Тс – α» представляет собой параметр γ, характеризующий изменение Тс от степени модификации полимера и являющийся функцией химической природы заместителя.

Из зависимости Тс от α были определены температуры стеклования модифицированных полимеров, соответствующие степени функционализации 100%.

Показано, что с увеличением степени модификации 1,2-СПБ изменяется температурный интервал (∆Тс), соответствующий процессу стеклования: введение в состав полимера неполярных заместителей (циклопропановые группы) приводит к  уменьшению значения ΔТс, тогда как в случае полярных заместителей (атомы хлора, брома, дихлорциклопропановые звенья) интервал ∆Тс увеличивается.

Установлено, что температура стеклования производных 1,2-СПБ возрастает с увеличением скорости нагрева (v) полимерного образца тем в большей степени, чем выше степень модификации полимера. Из зависимости lgv от 1/Т для модифицированных полимеров определена кажущаяся энергия активации процесса стеклования (Еа). Установлена корреляция между параметром γ и значением Еа.

Таким образом, модификация синдиотактического 1,2-ПБ введением функциональных групп различной химической природы в состав макромолекул сопровождается изменением параметров процесса стеклования полимеров: увеличением температуры стеклования полимера, изменением температурного интервала, снижением значения энергии активации процесса стеклования.