Нанокомпозиты на основе пористого полиэтилена и модифицированных форм кремнезема

Стрембицкая А.Л.
Студент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: panteracb@mail.ru

Композиционные материалы на основе полимерных матриц находят все более широкое применение. Введение частиц неорганической природы в полимеры позволяют изменять их стабильность, а также механические, барьерные и теплофизические свойства.

Ранее был разработан оригинальный метод получения подобных композитов, в основе которого лежит явление крейзинга в жидких средах [1]. Данный подход позволяет формировать в полимерной матрице нанопористую структуру с контролируемыми параметрами. Эти поры можно использовать в качестве микрореакторов для синтеза второго компонента, даже термодинамически несовместимого с полимерной матрицей, с целью получения нанокомпозиционных материалов с высоким уровнем взаимной дисперсности компонентов.

Используя описанный подход, ранее были получены полимер-кремнеземные композиты [2]. Оказалось, что SiO2 в полимерной матрице образует непрерывную фазу и заполняет почти все поры, что делает систему недоступной для дальнейшей модификации. Для изменения плотности фазы наполнителя и свойств нанокомпозитов было предложено использовать прекурсоры кремнезема различного химического состава, а именно, сверхразветвленный полиэтоксисилаксан (СПЭОС), сверхразветвленный полиметилсилсесквиоксан (СПМСС) и метилдиэтоксисилокси-триизопропоксититан (КТП) (50%-ный раствор в толуоле). Было доказано, что процесс одноосной деформации промышленной пленки полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в перечисленных средах протекает по механизму делокализованного крейзинга. Объемное содержание прекурсоров достигало 40-50 об.%. После введения прекурсоров была проведена реакция их гидролитической конденсации непосредственно в объеме пор полимера. Максимальное содержание наполнителя в расчете на SiO2 наблюдалось у композитов на основе СПМСС и составляло  42 мас.%.

Исследование термической стабильности композитов показало, что при концентрации наполнителя выше 25% композиты практически сохраняют свою форму даже выше температуры плавления полимера. Сорбционные, механические и термоокислительные свойства [3] нанокомпозитов зависели как от концентрации и структуры фазы кремнезема, так и от ее химического состава.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (13-03-00652) и гранта государственной поддержки ведущих научных школ (НШ-1683.2014.3).

Литература

1. Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф. Роль поверхностных явлений в структурно-механическом поведении твердых полимеров. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2014.

2. Trofimchuk E.S., Nesterova E.A., Meshkov I.B., Nikonorova N.I., Muzafarov A.M., Bakeev N.Ph. Polypropylene\silicate composites on the basis of crazed polymer and hyperbranched polyethoxysiloxane // Macromolecules. 2007, V.40(25). p. 9111-9115.

3. Трофимчук Е.С., Полянская В.В., Москвина М.А., Гроховская Т.Е., Никонорова Н.И., Стрембицкая А.Л., Волынский А.Л., Бакеев  Н.Ф. Влияние диоксидов титана и кремния на термостабильность изотактического полипропилена, деформированного по механизму крейзинга // Высокомолек.соед. 2015, Т.57(1). С. 13-23.