Исследование возможностей компенсационной сополимеризации бутилакрилата и стирола для получения устойчивых к деструкции загустителей для ДОС

Маткивская Юлия Олеговна

Аспирант

Чухманов Евгений Петрович

Аспирант
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,

НИИ химии, Нижний Новгород, Россия
E-mail:yulia-univer@mail.ru

Интерес к сополимерам как к новым полимерным материалам для получения загустителей масел поддерживается новыми требованиями к качеству и ассортименту смазочных масел. При их производстве наравне с минеральными все больше используются синтетические основы, такие как диоктилсебацинат (ДОС).

В настоящее время распространены загустители на основе полиакрилатов: например, отечественные ПМА, зарубежные Viscoplex и др. Полибутилакрилат не используют как загуститель к смазочным маслам, т.к. он не растворяется в маслах, но ранее было показано [1], что сополимеры, полученные методом компенсационной сополимеризации и имеющие в своем составе бутилакрилатные звенья, обладают хорошей загущающей способностью и высокой устойчивостью к деструкции. Также для повышения устойчивости к деструкции предлагается вводить звенья стирола [2].

Целью данной работы явилось исследование возможностей радикальной компенсационной сополимеризации бутилакрилата (БА) и стирола (Ст) и установление зависимости свойств сополимеров от условий синтеза. Главной задачей представлялось подобрать условия синтеза сополимеров БА и Ст, растворимых в ДОС и обладающих повышенной устойчивостью к деструкции.

Проведено сравнение сополимеров, полученных из мономерной смеси и методом компенсационной сополимеризации при различных соотношениях исходных реагентов: эквимольные количества, при большом избытке стирола и бутилакрилата. Установлен их состав и строение с применением методов ИК-, ЯМР-спектроскопии, охарактеризованы молекулярно-массовые параметры. В качестве примера в таблице приведены результаты испытаний сополимеров как загустителей, полученных при исходном соотношении БА:Ст 1:1.

Таблица Результаты изменения вязкости растворов ДОС с загустителями (5 масс.%) после ультразвукового облучения.

| № п\п | Состав сополимера | Вязкость при 500С, сСт |  | Степень деструкции, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до облучения | после облучения |  |
| 1 | - | 3.230 | - | - |
| 2 | БА-Ст (из мономерной смеси) | 13,571 | 13,167 | 3,0 |
| 3 | БА-Ст (дозирование БА) | 13,569 | 13,214 | 2,6 |
| 4 | БА-Ст (дозирование Ст) | 13,596 | 13,092 | 3,7 |
| 5 | Viscoplex®12-310 | 13,034 | 12,142 | 6,8 |

Полученные сополимеры, проявившие хорошие свойства в качестве загустителей для ДОС, обладают однородной структурой.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (задание №2014/134, соглашение от 27 августа 2013г. № 02.В.49.21.0003) с использованием оборудования ЦКП “Новые материалы и ресурсосберегающие технологии”(проект RFMEFI59414X0005).

Литература.

1. Гераськина Е.В., Маткивская Ю.О., Чухманов Е.П., Мойкин А.А., Семенычева Л.Л. // Журнал прикладной химии. 2014, № 87(11). c. 1609-1614.

2. Пат. № 2154091 РФ, 2000 г., esp@cenet.